ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАРКА, ПАЙКА И ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ

ГОСТ 11533-75

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва - 1991

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ И ТУПЫМИ УГЛАМИ Основные типы, конструктивные элементы и размеры Automatic and semiautomatic submerged arc welding. Acute and blunt weld joints. Main types, design elements and dimensions | ГОСТ 11533-75 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.77

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры соединений конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, выполняемых автоматической и полуавтоматической дуговой сваркой под флюсом с расположением свариваемых деталей под острыми и тупыми углами. Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:

А - автоматическая дуговая сварка под флюсом;

Ac - автоматическая дуговая сварка под флюсом на стальной подкладке;

Апш - автоматическая дуговая сварка под флюсом с предварительным наложением подварочного шва;

П - полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом;

Пс - полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом на стальной подкладке;

Ппш - полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом с предварительным наложением подварочного шва.

3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

4. Конструктивные элементы сварных соединений, их размеры и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 2-23.

Примечание. При применении специальных способов автоматической сварки под флюсом, допускается изменение размера с по сравнению с указанным в табл. 2-23.

Таблица 1

| Тип соединения | Форма подготовленных кромок | Характер выполненного шва | Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва | Обозначение способа сварки | Толщина свариваемых деталей, мм |  |  | Угол соединения деталей b, град | Условно обозначение сварного соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловое | Без скоса кромок | Односторонний на съемной или стальной остающейся подкладке |  | Ас; Пс | 2-12 14-30 |  |  | 179-91 135-91 | У1 |
|  |  | Двусторонний |  | А; П | 2-20 |  |  | 179-136 | У2 |
|  |  |  |  | Апш; Ппш | 2-5 6-14 2-30 |  |  | 179-136 89-45 135-91 |  |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний на съемной или стальной подкладке |  | Ас; Пс | 8-30 |  |  | 179-136 | У3 |
|  |  | Двусторонний |  | А; П | 14-20 |  |  | 179-136 | У4 |
|  |  |  |  | Апш; Ппш | 8-30 8-20 |  |  | 179-136 89-45 |  |
|  | С двумя скосами одной кромки | Двусторонний |  | А; П | 20-30 20-40 |  |  | 179-165 80-75 | У5 |
|  |  |  |  | Ппш; Апш | 20-30 20-40 |  |  | 179-165 89-75 |  |
|  | С двумя скосами одной кромки и одним скосом другой кромки | Двусторонний |  | А; П; Апш; Ппш | 20-60 |  |  | 179-136 | У6 |
| Тавровое | Без скоса кромок | Односторонний |  | А; П | 3-40 |  |  | 91-175 | T1 |
|  |  | Двусторонний |  | Апш; Ппш | 3-40 |  |  | 91-135 | T2 |
|  | Co скосом одной кромки | Односторонний |  | А; П | 3-40 |  | 89-45; 91-135 |  | Т3 |
|  |  | Двусторонний |  | А; П; Апш; Ппш | 3-40 |  | 89-45; 91-135 |  | Т4 |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний |  | А; П | 8-42 |  | 91-134 |  | Т5 |
|  |  | Двусторонний |  | Апш; Ппш | 8-42 |  | 91-134 |  | Т6 |
|  | С двумя скосами одной кромки | Двусторонний |  | А; П; Апш; Ппш | 16-40 |  | 91-100; 89-80 |  | Т7 |
|  | С двумя несимметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  | А; П; Апш; Ппш | 16-40 |  | 79-70; 101-110 |  | Т8 |
|  | С двумя криволинейными скосами одной кромки | Двусторонний |  | А; П | 30-60 | 89-75; 91-105 |  |  | Т9 |

Таблица 2

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е, не более |  |  | a, град | m, не менее | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 179-160 | 159-136 | 135-91 |  |  |  |  |  |  |
| У1 |  |  | Ас; Пс | От 2 до 3 | 12 | 14 | 2s+3 | 180-b | 8 | 0,5 | +1,0 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 3 до 4 | 17 | 19 |  |  |  | 2,0 | ±1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 4 до 6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 8 | 21 | 23 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 8 до 10 | 26 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 | 28 | 30 |  |  |  |  |  | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 12 до 16 | - |  | 1,8s |  |  | 3,0 | ±1,5 | 2,5 |  |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 |  |  | 1,4s |  | 20 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 |  |  | 1,2s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 30 |  |  | 1,15s |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е-е1, не более | е, не более |  | е1 ±3 |  | a, град | b |  | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 179-170 | 169-160 | 159-136 | 169-160 | 159-136 |  |  |  |  |  |
| У2 |  |  | А; П | От 2 до 3 | 10 |  |  | 7 | 6 | 180-b | 0 | +0,5 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 3 до 4 | 12 |  |  |  |  |  |  | +0,8 | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 5 | 14 |  |  | 9 | 8 |  |  |  |  | ±1,5 |
|  |  |  |  | Св. 5 до 6 | 19 | 0,4s+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 9 |  | 0,4s+10 |  | 14 | 12 |  |  |  | 2,5 | +1,0 -2,5 |
|  |  |  |  | Св. 9 до 14 | 23 | 0,6s+10 |  |  |  |  |  |  |  | +1,5 -2,5 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 20 | 26 |  |  | 18 | 16 |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е, не более |  |  |  |  | e1 |  |  |  | a, град |  |  | b |  | g = g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 179-136 | 135-120 | 119-91 | 89-61 | 60-45 |  | 179-136 | 135-91 | 89-45 |  | Св. 90 | До 90 |  |  |  |  |
| У2 |  |  | Апш; Ппш | От 2 до 3 | 10 | s+5 | 1,1s+5 | - |  |  | 9±2 | 7±2 | - |  | 180-b | 90-b | 0,5 | ±0,5 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 3 до 4 | 12 | s+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 5 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 5 до 9 | - | s+8 |  | 1,1s+4 | 1,8s+3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 9 до 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 30 |  | s+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | +1,0 -2,0 |

Таблица 5

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е, не более | a1, град | n, не менее | m, не менее | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 179-136 |  |  |  |  |  |  |  |
| У3 |  |  | Ac, Пс | От 8 до 10 | 1,8s+4 | a-(180-b) | 3 | 13 | 2 | ±1,0 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 14 | 1,8s+6 |  |  |  |  |  | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 | l,5s+5 |  | 4 | 15 | 3 | ±1,5 | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 1,5s |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 | s+6 |  | 6 | 20 | 5 |  |  | +1,5 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 24 до 30 | s+4 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | e=e1, не более | a1, град | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 179-136 |  |  |  |  |  |
| У4 |  |  | А; П | От 14 до 16 | s+3 | a-(180-b) | 0 | +1 | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 18 | s+6 |  |  |  | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 18 до 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 22 | s+4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 24 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е, не более |  | е1 |  | a1, град |  | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 179-136 | 89-45 | Св. 90 | До 90 | Св. 90 | До 90 |  |  |  |  |
| У4 |  |  | Апш; Ппш | От 8 до 10 | 1,5s+3 |  | 9±2 | 4 | a-(180-b) | a-(90-b) | 2 | ±2 | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 14 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 | 1,2s+3 | 1,5s+3 |  | 6 |  |  |  |  | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 1,2s | 1,5s+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 | s | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | h | e=e1 |  |  | e |  |  |  |  | e1 |  |  |  | a1 | a2 |  | a1 | a2 | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  |  | b, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 179-175 | 89-85 | 174-170 |  | 84-80 | 169-165 | 79-75 | 174-170 |  | 84-80 | 169-165 | 79-75 | Св. 90 |  |  | До 90 |  |  |  |  |  |
| У5 |  |  | А; П | От 20 до 26 | s-6 2 | s+2 |  | 0,8s+5 |  |  | 0,7s+5 |  | s+10 |  |  | 1,3s+8 |  | a-(180-b) |  | a+(180-b) | a-(90-b) | a+(90-b) | 0 | +1 | 2 | ±1,5 |
|  |  |  |  | Св. 26 до 40 |  | s+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно 3 ± 1 мм и h=s−32.

Таблица 9

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | h | е |  |  |  |  |  | е1 ±2 |  | a1 | a2 | a1 | a2 | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  |  | 179-175 | 89-85 | 174-140 | 84-80 | 169-165 | 79-75 | 179-165 | 89-75 | Св. 90 |  | До 90 |  |  |  |  |  |
| У5 |  |  | Апш; Ппш; | От 20 до 24 | s-6 2 | 0,9s+2 |  | 0,8s+5 |  | 0,7s+5 |  | 10 | 3 | a-(180-b) | a+(180-b) | a-(90-b) | a+(90-b) | 0 | +1 | 2,5 | ±1,5 |
|  |  |  |  | Св. 24 до 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 28 |  | s+4 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 28 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно 3 ± 1 мм и h=s−32.

Таблица 10

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | h=h1 | e=e1 не более | a1, град | a2=a3, град | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  |  | b, град |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  |  | 179-136 |  |  |  |  |  |  |
| У6 |  |  | А; П | От 20 до 40 | s-6 2 | 0,8s+2 | a-(180-b) | α2+(90−−β2) | 0 | +4 | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 40 до 60 |  | 0,75s |  |  |  |  |  |  |

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно 3 ± 1 мм и h=s−32.

Таблица 11

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | h | е, не более | е1 ±2 | a1, град | a2=a3, град | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  |  | b, град |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  |  | 179-136 |  |  |  |  |  |  |  |
| У6 |  |  | Апш; Ппш | От 20 до 26 | s-6 2 | 0,8s+2 | 16 | a-(180-b) | α2+(90−−β2) | 0 | +4 | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 26 до 36 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 36 до 40 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 40 до 50 |  | 0,75s | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 50 до 60 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно 3 ± 1 мм и h=s−32.

Таблица 12

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е, не более |  |  |  |  | a1, град | b |  | g, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | b, град |  |
|  |  |  |  |  | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-135 | 136-175 |  |  |  | 175-136 | 135-91 |
| Т1 | s1 ³ 0,7s |  | А; П | От 3 до 4 | 4 | 6 |  |  |  | b-90 | 0 | +1,0 | 1,5±1,0 | 3 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 6 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | 6 | 0,4s+7 | 0,6s+7 | 0,9s+7 | 1,1s+7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 8 |  |  |  |  |  |  | +1,5 | 2−1,5+1,0 | 4 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 30 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | Св. 30 до 40 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35s |

Примечание. Размер е относится к нерасчетным швам. Для расчетных швов е устанавливается при проектировании.

Таблица 13

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е, не более |  |  |  |  | е1, не менее | a1, град | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-135 |  |  |  |  |  |  |
| Т2 | s1 ³ 0,7s |  | Апш; Ппш | От 3 до 5 | 4 | 6 |  |  |  | 4 | b-90 | 2 | ±2 | 3 | ±2 |
|  |  |  |  | Св. 5 до 9 | 5 | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Св. 9 до 14 | 6 | 0,4s+7 | 0,6s+7 | 0,9s+7 | 1,1s+5 | 6 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 20 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 | 0,5s |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |

Таблица 14

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е, не менее |  | a1, град |  | a, град | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 89-45 | 91-135 | Св. 90 | До 90 |  |  |  |
| Т3 | s1 ³ 0,7s |  | А; П | От 3 до 4 | 3 | 5 | b-90 | 90-b | b | 0 | +0,8 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 5 |  |  |  |  |  |  | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 5 до 10 | 4 | 7 |  |  |  |  | +1,5 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 16 | 5 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 16 до 40 | 0,35s | 0,5s |  |  |  |  |  |

Примечание. Размер е относится к нерасчетным швам. Для расчетных швов е устанавливается при проектировании.

Таблица 15

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е=е1 ±1 |  | a1, град |  | a, град | g1, не менее | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 89-45 | 91-135 | Св. 90 | До 90 |  |  |  |  |
| T4 |  |  | А; П | От 3 до 4 | 5 |  | b-90 | 90-b | b | 3 | 0 | +0,8 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 6 |  |  |  |  |  |  |  | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | 7 |  |  |  |  | 4 |  | +1,5 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 16 | 16 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 16 до 40 | 0,5s |  |  |  |  | 0,3s |  |  |

Примечание. Размеры е и е1 относятся к нерасчетным швам. Для расчетных швов е и е1 устанавливаются при проектировании.

Таблица 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е1 ±1 |  | a1, град |  | е ±1 | a, град | g1, не менее | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 89-45 | 91-135 | Св. 90 | До 90 |  |  |  |  |  |
| T4 |  |  | Апш; Ппш | От 3 до 4 | 5 |  | b-90 | 90-b | 3 | b | 3 | 0 | +0,8 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | 7 |  |  |  |  |  | 4 |  | +1,5 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 16 | 9 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 16 до 40 | 0,5s |  |  |  | 5 |  | 0,3s |  |  |

Примечание. Размеры е и е1 относятся к нерасчетным швам. Для расчетных швов е и е1 устанавливаются при проектировании.

Таблица 17

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е1, не более | a, град | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 91-134 |  |  |  |  |  |
| T5 | s1 ³ 0,7s |  | А; П | От 8 до 10 | 1,3s+7 | a-(b-90) | 2 | ±2 | 4 | ±2 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Св. 16 до 18 |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Св. 18 до 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 42 |  |  |  |  | 7 |  |

Тaблица 18

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е, не более | a1, град | е1 ±1 | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  | b, град |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 91-134 |  |  |  |  |  |  |
| Т6 | s1 ³ 0,7s |  | Апш; Ппш; | От 8 до 10 | 1,3s+6 | a-(b-90) | 5 | 2 | ±2 | 4 | ±2 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 14 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Св. 16 до 18 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 18 до 20 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 42 |  |  | 10 |  |  |  |  |

Таблица 19

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | h | е=е1 |  | е |  | е1 |  | a1 | a2 | a1 | a2 | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  |  | не более |  |  |  |  |  | град |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  |  | b, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 91-95 | 89-85 | 96-100 | 84-80 | 96-100 | 84-80 | Св. 90 |  | До 90 |  |  |  |  |  |
| T7 | s1 ³ 0,7s |  | А; П | От 16 до 18 | s-4 2 | 0,8s+5 |  | 0,8s+6 |  | s+8 |  | a+(b-90) | a-(b-90) | a+(b-90) | a-(b-90) | 0 | +1,5 | 4 | ±2 |
|  |  |  |  | Св. 18 до 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Св. 36 до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |

Таблица 20

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | h | е=е1 |  | е |  |  | е1 |  | a1 | a2 | a1 | a2 | g1, не менее | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  |  | b, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 91-95 | 89-85 |  | 96-100 | 84-80 | 96-100 | 84-80 | Св. 90 |  | До 90 |  |  |  |  |  |  |
| T7 | s1 ³ 0,7s |  | Апш; Ппш | От 16 до 20 | s-3 2 | 0,8s+5 |  |  | 0,7s+6 |  | s+6 |  | a+(b-90) | a-(b-90) | a+(b-90) | a-(b-90) | 3 | 1,5 | ±1,5 | 6 | ±2 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Св. 28 до 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 10 | ±3 |

Таблица 21

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | h | е |  |  |  | е1 |  |  |  | a1 | a2 | a1 | a2 | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  |  | b, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 101-105 | 79-75 | 106-110 | 74-70 | 101-105 | 79-75 | 106-110 | 74-70 | Св. 90 |  | До 90 |  |  |  |  |  |
| Т8 |  |  | А; П | От 16 до 18 | s-4 3 | 0,8s+5 |  | 0,6s+6 |  | s+8 |  | 1,2s+5 |  | a+(b-90) | a-(b-90) | a+(b-90) | a-(b-90) | 0 | ±1,5 | 4 | ±2 |
|  |  |  |  | Св. 18 до 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3s+6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Св. 28 до 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  | Св. 34 до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно 3 ± 1 мм и h=s−33.

Таблица 22

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | h | е |  |  |  | е1 |  |  |  | g |  | a1 | a2 | a1 | a2 | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  |  | b, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 101-105 | 79-75 | 106-110 | 74-70 | 101-105 | 79-75 | 106-110 | 74-70 | 101-110 | 79-70 | Св. 90 |  | До 90 |  |  |  |  |  |
| Г8 |  |  | Апш; Ппш | От 16 до 18 | s-4 3 | 0,8s+5 |  | 0,6s |  | s+5 |  | 1,2s+5 |  | 3 |  | a+(b-90) | a-(b-90) | a+(b-90) | a-(b-90) | 1,5 | ±1,5 | 6 | ±2 |
|  |  |  |  | Св. 18 до 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3s+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Св. 28 до 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±3 |
|  |  |  |  | Св. 34 до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно 3 ± 1 мм и h=s−33.

Таблица 23

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Обозначение способа сварки | s | е=е1 ±2 |  | a1 | a2 | a1 | a2 | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b, град |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 91-105 | 89-75 | Св. 90 |  | До 90 |  |  |  |  |  |
| Т9 |  |  | А; П | От 30 до 40 | 0,7s |  | (20±2)-(b-90) | (20±2)+(b-90) | (20±2)-(90-b) | (20±2)+(90-b) | 0 | +1 | 6 | ±2 |
|  |  |  |  | Св. 40 до 50 | 0,6s |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Св. 50 до 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Св. 55 до 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Подварочный шов и подварку корня швов сварных соединений типов У2, У4, У5, У6, Т2, Т4, Т6, Т7, Т8 выполняют любыми способами дуговой сварки с соблюдением требований к конструктивным элементам швов сварных соединений для выбранного способа сварки.

6. В швах сварных соединении типов У1 и У3 стальная подкладка может быть съемной или остающейся.

7. Конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры выполненного шва сварного соединения выбираются по толщине s.

8. Допускается смещение свариваемых кромок относительно друг друга не более:

0,5 мм - для кромок толщиной до 4 мм;

1,0 мм - для кромок толщиной 4-10 мм;

0,1 s, но не более 3 мм - для кромок толщиной более 10 мм.

9. Предельные отклонения подварочных швов сварных соединений от номинальных размеров, указанных на чертежах, должны соответствовать:

±1 мм - при е1 или g1 < 6 мм;

−1+2 мм - при е1 или g1 ³ 6 мм.

10. При неодинаковой толщине кромок, свариваемых под углом b = 179-160°, на кромке, имеющей большую толщину, должен быть скос с одной или двух сторон длиной l = 5(s1 - s) - при одностороннем превышении кромок и длиной l = 2,5(s1 - s) -при двустороннем превышении кромок до толщины тонкой кромки s, как указано на черт. 1, 2.

Черт. 1

Черт. 2

При разности в толщине свариваемых кромок, не превышающей величин, указанных в табл. 24, подготовка кромок под сварку должна производиться так же, как для кромок одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры выполненного шва сварного соединения выбираются по большой толщине.

Таблица 24

| Толщина кромки s | Разность толщин s1 - s, не более |
| --- | --- |
| 2-3 4-30 32-40 Свыше 40 | 1 2 4 6 |

11. При переменном угле сопряжения деталей шов делится на участки и каждый участок сопрягаемых элементов выполняется в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством судостроительной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ В. А. Попова (руководитель темы), Л. П. Аряшева, С. Л. Яковлева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12.12.75 № 3880

3. Срок проверки - 1996 г.

Периодичность проверки - 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 11533-65

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в мае 1991 г. (ИУС 8-91)

6. Ограничение срока действия снято (Постановление Государственного комитета СССР но управлению качеством продукции и стандартам от 16.05.91 № 695)