ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАРКА ПЛАВЛЕНИЕМ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 11969-79 
(СТ СЭВ 2856-81)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СВАРКА ПЛАВЛЕНИЕМ Основные положения и их обозначения Fusion welding. Basic positions and their designations | ГОСТ 11969-79* (CT СЭВ 2856-81) Взамен 11969-66 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 апреля 1979 г. № 1438 срок действия установлен

с 01.01.80

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные швы, выполняемые сваркой плавлением как в один, так и в несколько слоев, и устанавливает основные положения сварки и их обозначения.

Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 2856-81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Положение сварки определяется углом наклона продольной оси шва ( и углом поворота поперечной оси шва ( относительно их нулевых положений.

3. Основные положения сварки и их обозначения приведены в таблице.

| Наименование основных положений | Обозначение | Тип сварного шва | ( град (пред откл. ±10°) | ( град. (пред. откл. ±10°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | угловой | стыковой |  |  |
| В лодочку | Л |  | - | 0 | 0 |
| Нижнее | Н |  |  | 0 | 45 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| Полугоризонтальное | Пг |  |  |  | 45 |
| Горизонтальное | Г |  |  |  | 90 |
| Полувертикальное | Пв |  |  | 45 | - |
| Вертикальное | В |  |  | 90 | - |
| Полупотолочное | Пп |  |  | 0 | 135 |
|  |  |  |  | 135 | - |
| Потолочное | П |  |  | 0 | 180 |

4. При выполнении многослойных швов в разных положениях обозначения основных положений сварки следует относить к каждому слою в отдельности.

5. Положения сварки, не охваченные настоящим стандартом, обозначаются величинами углов ( и (.

6. Направление сварки обозначается стрелкой после букв, обозначающих положение сварки. Например, при сварке на спуск острие стрелки направлено вниз «В(», а при сварке на подъем - вверх «В(».

7. Термины, применяемые в стандарте, и их определения даны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Продольная ось сварного шва | Геометрическое место центров тяжести поперечных сечений сварного шва 01 - черт. 1 |
|  | Черт. 1 |
| Поперечная ось сварного шва | Перпендикуляр, проведенный из центра тяжести поперечного сечения сварного шва к отрезку прямой, который соединяет крайние точки кривой, образующей наружную поверхность шва 0II - (см. черт. 1) |
| Нулевое положение продольной оси сварного шва | Положение, при котором продольная ось шва находится в горизонтальной плоскости 0I0 - черт. 2 |
|  | Черт. 2 |
| Нулевое положение поперечной оси сварного шва | Положение, при котором поперечная ось шва находится в вертикальной плоскости 0II0 - черт. 3 |
|  | Черт. 3 |
| Угол наклона сварного шва ( | Угол, который образует продольная ось шва со своим нулевым положением (см. черт. 2) |
| Угол поворота сварного шва ( | Угол, который образует поперечная ось шва со своим нулевым положением (см. черт. 3). |