ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАРКА МЕТАЛЛОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСТ 19521-74

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СВАРКА МЕТАЛЛОВ Классификация Welding of metals Classification | ГОСТ 19521-74 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 февраля 1974 г. № 445 срок действия установлен

с 01.01.1975 г.

до 01.01.1980 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию сварки металлов по основным физическим, техническим и технологическим признакам.

2. Основные признаки и ступени классификации приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Группа признаков | Наименование признаков | Наименование ступеней классификации |
| --- | --- | --- |
| Физические | Форма энергии, используемой для образования сварного соединения | Класс |
|  | Вид источника энергии, непосредственно используемого для образования сварного соединения | Вид |
| Технические | Способ защиты металла в зоне сварки Непрерывность сварки Степень механизации сварки | - |
| Технологические | Установлены для каждого вида сварки отдельно | - |

3 Классификация сварки по физическим признакам приведена в табл. 2

Таблица 2

| Класс сварки | Вид сварки |
| --- | --- |
| Термический | Дуговая Электрошлаковая Электронно-лучевая Плазменно-лучевая Ионно-лучевая Тлеющим разрядом Световая Индукционная Газовая Термитная Литейная |
| Термомеханический | Контактная Диффузионная Индукционнопрессовая Газопрессовая Термокомпрессионная Дугопрессовая Шлакопрессовая Термитнопрессовая Печная |
| Механический | Холодная Взрывом Ультразвуковая Трением Магнитоимпульсная |

Примечания:

1 Диффузионная сварка может осуществляться с применением большинства источников энергии, используемых при сварке металлов, но выделяется как самостоятельный вид сварки по относительно длительному воздействию повышенной температуры и незначительной пластической деформации.

2 В комбинированных технологических процессах возможно одновременное использование разных видов сварки.

4. Классификация видов сварки по техническим признакам приведена на черт. 1.

5. Классификация видов сварки по технологическим признакам приведены на черт. 2-12.

6. Термины и определения даны в справочном приложении.

Черт. 1

Черт. 2

Черт. 3

Черт. 4

Черт. 5

Черт. 6

Черт. 7

Черт. 8

Черт. 9

Черт. 10

Черт. 11

Черт. 12

# ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 19521-74 
Справочное

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Термический класс сварки | Виды сварки, осуществляемые плавлением с использованием тепловой энергии |
| Термомеханический класс сварки | Виды сварки, осуществляемые с использованием тепловой энергии и давления |
| Механический класс сварки | Виды сварки, осуществляемые с использованием механической энергии и давления |