ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ. 
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ 
ПОД ОСТРЫМИ И ТУПЫМИ УГЛАМИ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 23518-79

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ И ТУПЫМИ УГЛАМИ Основные типы, конструктивные элементы и размеры Cas-shielded arc welding. Welded joints. Main types, design elements and dimensions | ГОСТ 23518-79 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.03.79 № 870 срок действия установлен

с 01.01.80

до 01.01.95

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых дуговой сваркой в защитных газах.

2. Приняты следующие обозначения способов сварки:

ИН - в инертных газах неплавящимся электродом без присадочного металла;

ИНп - в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом;

ИП - в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом плавящимся электродом;

УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом.

3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

4. Конструктивные элементы сварных соединений, их размеры и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 2-20.

Таблица 1

| Тип соединения | Форма подготовленных кромок | Характер выполненного шва | Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва | Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки | Угол соединения деталей (, град | Условное обозначение соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИН | ИНп | ИП | УП |  |  |
| Угловое | Без скоса кромок | Односторонний на съемной или стальной остающейся подкладке |  | 0,5-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-4,0 | 0,8-8,0 | 179-91 | У2 |
|  |  | Односторонний |  | 0,5-4,0 | 0,8-6,0 | 0,8-6,0 | 0,8-6,10 | 179-91; 89-5 | У1 |
|  |  |  |  | - | - | 6,0-30,0 | 6,0-30,0 | 135-91; 89-5 |  |
|  |  | Двусторонний |  | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-12 | 1719-136 | У3 |
|  |  |  |  | - | 3-10 | 3-30 | 3-30 | 135-91; 89-45 |  |
|  |  |  |  | - | - | - | 3-60 | 135-91 |  |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний |  | - | 3-10 | 3-10 | 5-40 | 179-136; 89-46 | У4 |
|  |  | Односторонний на съемной или остающейся подкладке |  | - | 3-10 | 3-10 | 5-40 | 179-136 | У7 |
|  |  | Двусторонний |  | - | 3-10 | 3-10 | 5-40 | 179-136; 89-46 | У5 |
|  | С двумя скосами одной кромки | Двусторонний |  | - | 6-20 | 6-20 | 6-100 | 179-165; 80-75 | У6 |
|  | С двумя скосами одной кромки и одним скосом второй кромки |  |  | - | 6-20 | 6-20 | 6-120 | 179-36 | У8 |
|  | Со скосом двух кромок | Односторонний |  | - | 3-10 3-20 | 3-10 3-20 | 3-60 | 179-122 89-61 | У9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 179-142; 89-71 |  |
|  |  | Двусторонний |  | - | 3-10 3-20 | 3-10 3-20 | 3-60 | 179-122 89-61 | У10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 179-142; 89-71 |  |
| Тавровое | Без скоса кромок | Односторонний |  | - | 0,8-10,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 91-175 | Т1 |
|  |  | Двусторонний |  | - | 0,8-10,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 91-135; 89-45 | Т2 |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний |  | - | 0,8-10,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 89-45; 91-135 | Т5 |
|  | Со скосом одной кромки | Двусторонний |  | - | 0,8-10,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 89-46; 91-135 | T6 |
|  |  | Односторонний |  | - | 4,0-10,0 | 4,0-10,0 | 4,0-40,0 | 91-134 | Т3 |
|  |  | Двусторонний |  | - | 4,0,-10,0 | 4,0-10,0 | 4,0-40,0 | 91-134 | Т4 |
|  | С двумя скосами одной кромки | Двусторонний |  | - | 6-20 | 6-60 | 6-20 | 91-100; 89-80 | Т7 |
|  | С двумя несимметричными скосами одной кромки |  |  | - | - | 12-100 | 12-100 | 101-110; 79-70 | Т8 |
|  | С двумя криволинейными скосами одной кромки |  |  | - | - | 18-100 | 18-100 | 91-105; 89-76 | Т9 |

Таблица 2

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | е, не более | b | g | h, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
|  |  |  |  |  | 179-160 | 159-136 | 135-91 |  |  |  |  |  |
| У2 |  |  | ИН | От 0,5 до 3,0 | S+5 | S+6 | 0 | +0,5 | 0 | ±0,5 | S |
|  |  |  | ИНп | От 0,8 до 1,0 | S+6 |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 1,0 до 2,0 |  |  | +1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 2,0 до 3,0 |  | 1 | ±1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  | ИП | От 0,8 до 1,0 | S+6 | 0 |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 1,0 до 2,0 |  |  | +1,5 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 2,0 до 4,0 |  | 1 | +1,0 | 1,5 |  | 3 |
|  |  |  | УП | От 0,8 до 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 1,0 до 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 3,0 до 4,0 |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 4,0 до 6,0 |  | 2 | ±1,0 | 2,0 | ±1,0 |  |
|  |  |  |  | Св. 6,0 до 8,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | e, не более | b | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град |  |  |
|  |  |  |  |  | 179-160 | 159-136 | 135-81 | 89-61 | 60-46 | 45-5 | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| У1 |  |  | ИН | От 0,5 до 1,0 | S+5 | S+6 | S+6 | S+4 | 1,75S+b | 2S+b | 0 | +0,5 | 0,5 | +0,5 |
|  |  |  |  | Св. 1,0 до 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | +1,0 | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Св. 2,0 до 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | +1,5 |  |  |
|  |  |  | ИНп ИП УП | От 0,8 до 2,0 | S+5 |  |  |  |  |  |  | +0,5 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Св. 2,0 до 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Св. 4,0 до 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | +1,0 |  |  |
|  |  |  | УП ИП | Св. 6,0 до 30,0 | - | - |  |  |  |  | 2 | +2,0 -1,0 | 2,0 | +1,0 -2,0 |

Таблица 4

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | е, не более | е1 | b | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 179-160 | 159-136 | 135-91 | 89-61 | 60-45 | 179-91 | 89-45 |  |  |  |  |
| У3 |  |  | ИН | От 3 до 4 | S+5 | S+6 |  |  |  | Не более 8 | 3 (справочное) | 0 | +0,5 | 0 | +0,5 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,0 |  |  |
|  |  |  | ИНп ИП | От 3 до 4 |  |  | S+8 | S+b | 1,75S+b |  |  |  |  | 1 | (1,0 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | - |  |  |  |  |  | 2 | +2,0 -1,0 |  |  |
|  |  |  | ИП | Св. 10 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УП | От 3 до 4 | S+5 | S+5 | (S(4)+b |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 4 до 6 |  | S+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 12 |  | S+8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Св. 12 до 14 | - | S+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 18 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 60 |  | S+12 | - | - | Не более 10 |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | e, не более | (1, град | b=c | g | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
|  |  |  |  |  | 179-136 | 89-46 | Св. 90 | До 90 |  |  |  |  |  |
| У4 |  |  | ИНп ИП | От 3 до 6 | 1,4S+4 | 1,5S+4 | (-(180-() | (-(90-() | 1 | ±1,0 | 1 | ±1,0 | 50 |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | 1,4S+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УП | От 5 до 8 | 1,1S+4 |  |  | 2 |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 10 | S+3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 30 | S+3 | 0,9S+4 |  |  |  |  | 2 | +1,0 -2,0 |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 40 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | е, не более | (1, град | b | c | g | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
|  |  |  |  |  | 179-136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У7 |  |  | ИНп ИП | От 3до 6 | 1,4S+4 | (-(180-() | 0 | +3 | 1,0 | +1,0 | 1 | +0.5 -1,0 | 50 |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | 1,4S+6 |  |  |  | 1,5 |  |  | ±1 |  |
|  |  |  | УП | От 5 до 8 | 1,1S+4 |  | 2 | ±1 | 0 | +3,0 |  |  | 45 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 10 | S+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 30 |  |  | 3 | ±2 |  |  | 2 | +1,0 -2,0 |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 40 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | е, не более | е1 | (1, град | с | g=g1 | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 179-136 | 89-46 | Св. 90 | До 90 | Св. 90 | До 90 | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| У5 |  |  | ИНп ИП | От 3 до 6 | 1,4S+4 | 1,5S+4 | Не более 6 | 3 (справочное) | (-(180-() | (-(90-() | 1,0 | +1,0 | 1,0 | +0,5 -1,0 | 50 |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | 1,4S+6 |  | Не более 8 |  |  |  | 1,5 |  |  | (1,0 |  |
|  |  |  | УП | От 5 до 8 | 1,1S+4 |  |  |  |  | 2,0 | +1,0 -2,0 |  |  | 45 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 10 | S+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. .10 до 30 | S+3 | 0,9S+4 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | +1,0 -2,0 |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 40 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | h | е=е1 | e | e1 | (1 | (2 | (1 | (2 | b | g=g1 | g | (, град, (пред. откл. (2() | с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | не более | град |  |  |  |  |  |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | (, град | Номин. | Пред. откл. | Св. 90 | До 90 |  | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  |  | 179-175 | 89-85 | 174-170 | 84-80 | 169-165 | 79-75 | 174-170 | 84-80 | 169-165 | 79-75 | Св. 90 | До 90 |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| У6 |  |  | ИНп ИП | От 6 до 20 |  | S+2 | 0,8S+1 | 0,8S+5 | 0,7S+5 | 0,9S+5 | 1,2S+5 | (-(180-() | (+(180-() | (-(90-() | (+(90-() | 1 | ±1 | 1 | ±1 | 1 | ±1 | 50 | 1 | ±1 |
|  |  |  | УП | От 6 до 20 |  | 0,8S |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | +1 -2 |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  |  | Св.20 до 30 |  | 0,7S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | +1 -2 |  |  |  | 2 | +1 -2 |
|  |  |  |  | Св. 30 до 70 |  | 0,6S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 70 до 100 |  | 0,5S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицa 9

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | h=h1 | e=e1 не более | (1, град | (2=(3, град | b | g=g1 | c | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (, град |  |  | номин. | Пред. откл. | номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
|  |  |  |  |  |  | 179-136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У8 |  |  | ИНп ИП | От 6 до 20 |  | 0,8S+3 |  |  | 1 | ±1 | 1 | ±1 | 1 | ±1 | 60 |
|  |  |  | УП | От 6 до 20 |  |  |  |  | 2 | +1 -2 |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | +1 -2 |  |
|  |  |  |  | Св. 40 до 80 |  | 0,7S+2 |  |  |  |  | 2 | +1 -2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 80 до 120 |  | 0,6S+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | е, не более | (1=(2 | b | c | g | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (, град |  |  |  |  |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | 179-142 | 141-122 | 89-71 | 70-61 | Св. 90 | До 90 | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| У9 |  |  | ИНп ИП | От 3 до 10 | 0,8S+3 | S+5 |  |  | 1 | ±1 | 1 | ±1 | 1 | ±1 | 30 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УП | От 3 до 8 | 0,8S+3 | - | 0,8S+3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | +1 -2 | 2 | +1 -2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 8 до 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 60 | 0,7S+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | +1 -2 |  |

Таблица 11

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | е, не более | (1=(2 | e1, (пред. откл. (2() | b | c | g | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (, град |  |  |  |  |  |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | 179-142 | 141-142 | 89-71 | 70-61 | Св. 90 | До 90 |  | номин. | Пред. откл. | номин. | Пред. откл. | номин. | Пред. откл. |  |
| У10 |  |  | ИНп ИП | От 3 до 10 | 0,8S+3 | S+5 |  |  | 6 | 1 | ±1 | 1 | ±1 | 1 | ±1 | 30 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 20 | - |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УП | От 3 до 8 | 0,8S+3 | - | 0,8S+3 | - |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 22 |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 | +1 -2 | 2 | +1 -2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 60 | 0,7S+2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 | +1 2 |  |

Таблица 12

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | е, не менее | g, не менее | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (, град |  |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-135 | 136-175 | 175-136 | 135-91 | Номин. | Пред. откл. |
| Т1 |  |  | ИНп ИП УП | От 0,8 до 2,5 | 4 | 5 | l,5(1,0 | 3 | 0 | +1,0 |
|  |  |  |  | См. 2,5 до 4,5 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 4,5 до 6,0 | 5 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6,0 до 10,0 | 6 | 0,4S+5 | 0,6S+5 | 0,9S+5 | 1,1S+5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИП УП | Св. 10,0 до 16,0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | +1,5 |
|  |  |  |  | Св. 16,0 до 20,0 | 9 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20,0 до 4i0,0 | 0,5S |  |  |  |  |  | 0,3S |  |  |

Таблица 13

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | e, не более | e1, не менее | b | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (, град |  |  |  |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | 90-100 | 89-80 | 101-110 | 79-70 | 111-1 0 | 69-60 | 121-134 | 59-46 | 135 | 45 |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| T2 |  |  | ИНп ИП УП | От 0.8 до 2,5 | 4 | 0,4S+5 | 0,6S+5 | 0,9S+5 | 1,1S+5 | 4 | 0 | +0,5 | 3 | (2 |
|  |  |  |  | Св. 2,5 до 6,0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  | +1,0 | 4 |  |
|  |  |  |  | Св. 6,0 до 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИП УП | Св. 10,0 до 16,0 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | +2,0 | 5 |  |
|  |  |  |  | Св. 16,0. до 20,0 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Св. 20,0 до 24,0 | 0,5S |  |  |  |  | 10 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Св. 24,0 до 30,0. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Св. 30,0 до 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |

Таблица 14

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | e=g | (1, град | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номин. | пред. откл. |  |  |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 89-4S | 91-135 | 89-45 | 91-135 | Св. 90 | До 90 |  |  |
| T5 |  |  | ИНп ИП УП | От 0,8 до 2,5 | 2 | 3 | +1 | (-90 | 90-( | 0 | +0,5 |
|  |  |  |  | Св. 2,5 до 4,0 | 3 | 4 | +2 |  |  |  | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 4,0 до 6,0 | 4 | 6 | +2 -1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6,0 до 10,0 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИП УП | Св. 10,0 до 15,0 | 6 | 8 | ±2 |  |  |  | +1,5 |
|  |  |  |  | Св. 15,0 до 21,0. | 7 | 9 |  |  |  |  | +2,0 |
|  |  |  |  | Св. 21,0 до 30,0 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30,0 до 40,0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | e=g | (1, град. | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град | Номин. | Пред. откл. |
|  |  |  |  |  | 89-45 | 91-135 | 89-45 | 91-135 | Св. 90 | До 90 |  |  |
| T6 |  |  | ИНп ИП УП | От 0,8 до 2,5 | 2 | 3 | +1 | (-90 | 90-( | 0 | +0,5 |
|  |  |  |  | Св. 2,5 до 4,0 | 3 | 4 | +2 |  |  |  | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 4,0 до 6,0 | 4 | 5 | +2 -1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6,0 до 10,0 | 5 | 6 |  |  |  |  | +1,5 |
|  |  |  | ИП УП | Св. 10,0 до 15,0 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 15,0 до 21,0 | 7 | 9 | +2 |  |  |  | +2,0 |
|  |  |  |  | Св. 21,0 до 30,0 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30,0 до 40,0 | 12 | 15 |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | е, не более | b | c | g | (1, град | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 91-134 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т3 |  |  | ИНп ИП | От 4 до 6 | 1,4S+2 | 0 | +1 | 1,5 | +1,0 | 0,15S-0,5S | (-((-90) | 55 |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | 1,3S+5 |  | +2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УП | От 4 до 6 | 1,4S+4 |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  | Св. 6до 10 | 1,3S+2 |  |  | 2,0 | +1,0 -2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 18 до 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 40 | 1,2S+2 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | е, не более | (1, град | e1 | b | g | c | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | (, град |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |  |
|  |  |  |  |  | 91-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т4 |  |  | ИНп ИП | От 4 до 6 | 1,4S+2 | (-((-90) | 3 (справочное) | 1 | +1 | 0,15S-0,5S | 1,5 | +1,0 | 55 |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | 1,3S+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УП | От 4 до 6 | 1,4S+2 |  |  | 3 | +2 -1 |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  | Св. 6 до 10 | 1,3S+2 |  |  |  |  |  | 2,0 | +1,0 -1,0 |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 18 до 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 40 | 1,2S+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сборки | S | h | e=e1 | e | e1 | (1 | (2 | (1 | (2 | b | g=g1 | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Не более | град |  |  |  |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | (, град | Номин. | Пред. откл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 91-95 | 89-85 | 96-100 | 84-80 | 96-100 | 84-80 | Св. 90 | До 90 |  |  |  |  |
| Т7 |  |  | ИНп ИП | От 6 до 8 |  | 0,7S+2 | 0,7S+4 | S+6 | (-((-90) | (+((-90) | (-(90-() | (+(90-() | 3 | +2 -1 | 0,08S-0,25S | 55 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 12 |  | 0,7S+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 12 до 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УП | От 6 до 8 |  | 0,8S+4 | 0,8S+6 | S+8 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 12 до 18 |  | 0,7S+2 | 0,7S+5 | S+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 18 до 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 30 |  | 0,6S+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 48 до 60 |  | 0,6S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19

Размеры мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | h | e | e1 | (1 | (2 | (1 | (2 | b | g=g1 | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | не более | град |  |  |  |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | (, град |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 101-105 | 79-75 | 106-110 | 74-70 | 101-105 | 79-75 | 106-110 | 74-70 | Св. 90 | До 90 | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| T8 |  |  | ИП УП | От 12 до 22 |  | 0,8S+5 | 0,6S+6 | S+8 | 1,2S+5 | (-((-90) | (+((-90) | (-(90-() | (+(90-() | 2 | ±2 | 4 | ±2 | 45 |
|  |  |  |  | Св. 22 до 34 |  |  |  |  | 1,3S+6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 34 до 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 46 до 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 58 до 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 76 до 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |

Таблица 20

Размеры, мм

| Обозначение соединения | Конструктивные элементы | Способ сварки | S | e=e1 (пред. откл. (2) | (1 | (2 | (1 | (2 | b | g=g1 | (, град, (пред. откл. (2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | град |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (, град | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
|  |  |  |  |  | 91-105 | 89-75 | Св. 90 | До 90 |  |  |  |  |  |
| Т9 |  |  | ИП УП | От 18 до 40 | 0,7S | (20(2)-((-90) | (20(2)+((-90) | (20(2)-(90-() | (20(2)+(90-() | 0 | +1 | 6 | 2 | 45 |
|  |  |  |  | Св. 40 до 50 | 0,6S |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 50 до 100 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |

5. Для сварных соединений У7, У5, У6, У8, Т7, Т8, Т9, выполняемых сваркой в углекислом газе, допускается притупление С=5±2 мм.

6. Сварка деталей неодинаковой толщины в случае разницы по толщине, не превышающей значений, указанных в табл. 21, должна производиться также как для деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 21

мм

| Толщина тонкой детали | Разность толщин деталей |
| --- | --- |
| 2-3 | 1 |
| 4-30 | 2 |
| 32-40 | 4 |
| Свыше 40 | 6 |

При разнице в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 21 на детали, имеющей большую толщину S1, должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины тонкой детали под углом 15°, как указано на черт. 1 и 2.

Черт. 1

Черт. 2

7. Размеры выполненных швов на участке перекрытия для замкнутых соединений, а также в местах, исправленных подваркой, могут отличаться от установленных настоящим стандартом. В этом случае они должны соответствовать нормативно-технической документации.

8. При переменном угле сопряжения деталей ( шов делится на участки. Каждый участок сопрягаемых элементов выполняется в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9. При сварке в углекислом газе проволокой диаметром 0,8-1,4 мм допускается применять основные типы сварных соединении и их конструктивных элементов по ГОСТ 11534-75.