ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАРКА МЕТАЛЛОВ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

ГОСТ 2601-84

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СВАРКА МЕТАЛЛОВ Термины и определения основных понятий Welding of metals. Terms and definitions of basic concepts | ГОСТ 2601-84 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт устанавливает применяемые о науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области сварки металлов.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных, краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

Для отдельных стандартизированных терминов в качестве справочных приведены поясняющие эскизы.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Сварка | Получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании |
| D. Schweissen |  |
| Е. Welding |  |
| F. Soudage |  |
| ВИДЫ СВАРКИ |
| 2. Ручная сварка | Сварка, выполняемая человеком с помощью инструмента, получающего энергию от специального источника |
| D. Handschweissen; Manuelles Schweissen |  |
| Е. Manual welding; Hand welding |  |
| F. Soudage manuеl |  |
| 3. Механизированная сварка | Сварка, выполняемая с применением машин и механизмов, управляемых человеком |
| D. Mechanisiertes Schweissen; Maschinelles Schweissen |  |
| Е. Mechanized welding |  |
| F. Soudage automatique |  |
| 4. Автоматическая сварка | Сварка, выполняемая машиной, действующей по заданной программе, без непосредственного участия человека |
| D. Automatisches Schweissen; Vollautomatisches Schweissen |  |
| Е. Automatic welding |  |
| F. Soudage automatique |  |
| 5. Сварка плавлением | Сварка, осуществляемая местным сплавлением соединяемых частей без приложения давления |
| D. Schmelzschweissen |  |
| Е. Fusion welding |  |
| F. Soudage par fusion |  |
| 6. Наплавка | Нанесение посредством сварки плавлением слоя металла на поверхность изделия |
| D. Auftragsschweissen |  |
| Е. Surfacing; Bulding-up welding; Overlaying |  |
| F. Rechargement Deposition |  |
| 7. Дуговая сварка | Сварка плавлением, при которой нагрев осуществляется электрической дугой |
| D. Lichlbogenschweissen |  |
| Е. Arc welding |  |
| F. Soudage à l’arc |  |
| 8. Дуговая сварка плавящимся электродом | Дуговая сварка, выполняемая электродом, который, расплавляясь при сварке, служит присадочным металлом |
| Сварка плавящимся электродом |  |
| D. Lichtbogenschweissen mit abschmelzender Elektrode; Schweissen mit abschmel-zender Elektrode |  |
| Е. Consumable electrode arc welding; MIG-welding; MAG-welding |  |
| F. Soudage à l’arc avec electrode consumable; Sondage MIG (MAG) |  |
| 9. Дуговая сварка неплавящимся электродом | Дуговая сварка, выполняемая нерасплавляющимся при сварке электродом |
| Сварка неплавящимся электродом |  |
| D. Schweissen mit nichtabschmelzender Elektrode |  |
| Е. Non-consumable electrode arc welding; TIG-welding |  |
| F. Soudage à l’arc avec electrode non consumable; Soudage TIG |  |
| 10. Дуговая сварка под флюсом | Дуговая сварка, при которой дуга горит под слоем сварочного флюса |
| Сварка под флюсом |  |
| D. Unterpulverlichtbogenschweissen; Unterpulverschweissen; UP-Schweissen |  |
| Е. Submerged arc welding |  |
| F. Soudage à l’arc sous flux solide |  |
| 11. Дуговая сварка в защитном газе | Дуговая сварка, при которой дуга и расплавляемый металл, а в некоторых случаях, и остывающий шов, находятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью специальных устройств |
| Сварка в защитном газе |  |
| Ндн. Газоэлектрическая сварка |  |
| D. Schutzgaslichtbogen-schweissen; Schutzgasschweissen |  |
| Е. Gas-shielded arc welding |  |
| F Soudage à l’arc sous protection gazeuse |  |
| 12. Аргонодуговая сварка | Дуговая сварка, при которой в качестве защитного газа используется аргон |
| D. Argon-Lichtbogenschweissen; Argonarc- Schweissen |  |
| E. Argon-arc welding |  |
| F. Precédé argonarc; Soudage à l’arc sous argon; Soudage à l’argonarc |  |
| 13. Дуговая сварка в углекислом газе | Дуговая сварка, при которой в качестве защитного используется углекислый газ |
| Сварка в углекислом газе |  |
| D. CO2-Schutzgasschweissen; CO2-Schwcissen |  |
| E. СО2-welding |  |
| F. Soudage CO2 |  |
| 14. Подводная дуговая сварка | - |
| Подводная сварка |  |
| Ндп. Дуговая сварка под водой |  |
| D. Lichlbogenschweissen unter Wasser; Unterwasserschweissen |  |
| E. Underwater arc welding |  |
| F. Soudage à l’arc sous l’eau |  |
| 15. Импульсно-дуговая сварка | Дуговая сварка, при которой дугу дополнительно питают импульсами тока по заданной программе |
| D. Impulslichtbogenschweissen |  |
| E. Pulsed arc welding |  |
| F. Soudage à courant pulsé; Soudage par impulsions |  |
| 16. Ручная дуговая сварка | Дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача электрода и его перемещение проводятся вручную |
| D. Handlichbogenschweissen; Lichtbogenhandschweissen; Lichlbogenschweissen von Hand; E-Handschweissen; Manuelles Lichtbogenschweissen |  |
| E. Manual arc welding; Hand arc welding |  |
| F. Soudage à l’arc manuel |  |
| 17. Механизированная дуговая сварка | Дуговая сварка, при которой подача плавящегося электрода или присадочного металла, или относительное перемещение дуги и изделия выполняются с помощью механизмов |
| Ндп. Полуавтоматическая дуговая сварка |  |
| D. Mechanisiertes Lichtbogenschweissen |  |
| E. Mechanized arc welding |  |
| F. Soudage mécanisé à l’arc |  |
| 18. Автоматическая дуговая сварка | Механизированная дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача плавящегося электрода или присадочного металла и относительное перемещение дуги и изделия осуществляются механизмами без непосредственного участия человека, в том числе и по заданной программе |
| D. Aulomatisches Lichbogenschweissen |  |
| E. Automatic arc welding |  |
| F. Soudage automatique à l’arc |  |
| 19. Двухдуговая сварка | Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно двумя дугами с раздельным питанием их током |
| D. Zweilichtbogenschweissen Doppellichtbogenschweissen |  |
| E. Twin-arc welding |  |
| F. Soudage à double arc; Soudage à deux arcs |  |
| 20. Многодуговая сварка | Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно более чем двумя дугами с раздельным питанием их током |
| D. Mehrfachlichtbogenschweissen |  |
| E. Multi-arc welding |  |
| F. Soudage à arcs multiples |  |
| 21. Двухэлектродная сварка | Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно двумя электродами с общим подводом сварочного тока |
| Ндп. Сварка расщепленным электродом |  |
| D. Zweilektrodenschweissen; Schweissen mit Zwillingselektrode; Schweissen mit Doppelelektrode |  |
| E. Two-electrode welding |  |
| F. Sondagc à deux électrodes |  |
| 22. Многоэлектродная сварка | Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно более чем двумя электродами с общим подводом сварочного тока |
| D. Mehrdrahtschweissen; Schweissen mit Mehrfachelektrode Multi-electrode |  |
| E. Multi-electrode welding |  |
| F. Soudage avcc électrodes multiples |  |
| 23. Дуговая сварка по флюсу | Дуговая сварка, при которой на свариваемые кромки наносится слой флюса, толщина которого меньше дугового промежутка |
| Сварка по флюсу |  |
| D. Schweissen mit Pulverzugabe |  |
| E. Semi-submerged arc welding |  |
| F. Soudage avec addition de flux |  |
| 24. Точечная дуговая сварка | Дуговая сварка без перемещения электрода в плоскости, перпендикулярной его оси, в виде отдельных точек |
| D. Lichtbogenpunktschweissen |  |
| E. Arc spot welding |  |
| F. Soudage par points à l’arc |  |
| 25. Вибродуговая сварка | Дуговая сварка плавящимся электродом, который вибрирует, вследствие чего дуговые разряды чередуются с короткими замыканиями |
| D. Lichtbogenschweissen mit vibrierender Elektrode |  |
| E. Vibrating electrode arc welding |  |
| F. Soudage à l’arc avec electrode vibratoire |  |
| 26. Сварка лежачим электродом | Дуговая сварка, при которой неподвижный покрытый электрод укладывается вдоль спариваемых кромок, а дуга перемещается по мере расплавления электрода |
| D. Schweissen mit liegen der Elektrode; Unterschienenschweissen; EHV-Schweissen |  |
| E. Firecracker welding; EHV-welding |  |
| F. Soudage avec électrode coucheé |  |
| 27. Сварка наклонным электродом | Дуговая сварка, при которой покрытый электрод располагается наклонно вдоль свариваемых кромок, опираясь на них, и по мере расплавления движется под действием силы тяжести или пружины, а дуга перемещается вдоль шва |
| Ндп. Гравитационная сварка |  |
| D. Schwehrkraftschweissen |  |
| E. Gravity welding |  |
| F. Soudage par gravite |  |
| 28. Плазменная сварка | Сварка плавлением, при которой нагрев проводится сжатой дугой |
| Ндп. Сварка плазменной дугой |  |
| Плазменнодуговая сварка |  |
| D. Plasmaschweissen |  |
| E. Plasma-arc welding |  |
| F. Soudage au plasma d’arc (à l’arc plasma); Soudage au plasma |  |
| 29. Электрошлаковая сварка | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока через расплавленный шлак |
| Шлаковая сварка |  |
| D. Elektroschlackeschweissen; ES-Schweissen |  |
| E. Electroslag welding |  |
| F. Soudage sous laitier électroconducleur; Soudage electroslag |  |
| 30. Электронно-лучевая сварка | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется энергия ускоренных электронов |
| D. Elektronenstrahlschweissen |  |
| E. Electron beam welding |  |
| F. Soudage par faisceau d’électrons; Soudage par bombardement électronique |  |
| 31. Лазерная сварка | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется энергия излучения лазера |
| D. Laserschweissen; Laserstrahschweissen |  |
| E. Laser welding; Laser beam welding |  |
| F. Soudage au laser Soudage par taisccau laser |  |
| 32. Газовая сварка | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки |
| D. Gasschweissen; Gasschmeizschweissen |  |
| E. Gas welding |  |
| F. Soudage autogene; Soudage à la flamme |  |
| 33. Термитная сварка | Сварка, при которой для нагрева используется энергия горения термитной смеси |
| D. Aluminothermisches; Schweissen; Thermitschweissen |  |
| E. Thermit welding |  |
| F. Soudage aluminothermique |  |
| 34. Сварка с применением давления | - |
| D. Schweissen mit Druck |  |
| E. Welding with pressure |  |
| F. Soudage avec pression |  |
| 35. Наварка | Нанесение слоя металла на поверхность изделия посредством сварки с применением давления |
| D. Auftragsschweissen mit Druck |  |
| E. Welding-on with pressure |  |
| F. Rechargement avec pression |  |
| 36. Контактная сварка | Сварка с применением давления, при которой используется тепло, выделяющееся в контакте свариваемых частей при прохождении электрического тока |
| D. Widerstandsschweissen |  |
| E. Resistance welding |  |
| F. Soudage par résistance |  |
| 37. Стыковая контактная сварка | Контактная сварка, при которой соединение свариваемых частей происходит по поверхности стыкуемых торцов |
| Стыковая сварка |  |
| D. Widerstandsstumpfschweissen |  |
| E. Resistance butt welding |  |
| F. Soudage en bout par résistance |  |
| 38. Стыковая сварка оплавлением | Стыковая контактная сварка, при которой нагрев металла сопровождается оплавлением стыкуемых торцов |
| Сварка оплавлением |  |
| D. Abbrennstumpfschweissen |  |
| E. Flash butt welding |  |
| F. Soudage par étincelage |  |
| 39. Стыковая сварка сопротивлением | Стыковая контактная сварка, при которой нагрев металла осуществляется без оплавления стыкуемых торцов |
| Сварка сопротивлением |  |
| D. Pressstumpfschweissen |  |
| Е. Upset welding; Resistance butt welding |  |
| F. Soudage en bout par résistance |  |
| 40. Точечная контактная сварка | Контактная сварка, при которой сварное соединение получается между торцами электродов, передающих усилие сжатия |
| D. Punktschweissen |  |
| Е. Resistance-spot welding |  |
| F. Soudage par points |  |
| 41. Рельефная сварка | Контактная сварка, при которой сварное соединение получается на отдельных участках, обусловленных их геометрической формой, в том число по выступам |
| D. Buckelschweissen |  |
| Е. Projection welding; Point welding |  |
| F. Soudage par bossages |  |
| 42. Шовная контактная сварка | Контактная сварка, при которой соединение свариваемых частей происходит между вращающимися дисковыми электродами, передающими усилие сжатия |
| Шовная сварка |  |
| Ндп. Роликовая сварка |  |
| D. Rollennaht-Widurstands-schweissen; Rollennahtschweissen; Nahtschweissen |  |
| Е. Reslstance-seam welding; Seam welding |  |
| F. Soudage par resistance à la molette; Soudage à la molette; Soudage au galet |  |
| 43. Шовно-стыковая сварка | Контактная сварка с получением стыкового шва вращающимися дисковыми электродами, относительно которых перемещаются детали, собранные с небольшой нахлесткой или встык |
| D. Rollennahtschwelssen von Stumpfstössen |  |
| Е. Butt-seam welding |  |
| F. Soudage au galet par écrasement; Soudage à la molette par écrascment |  |
| 44. Высокочастотная сварка | Сварка с применением давления, при которой нагрев осуществляется токами высокой частоты |
| D. Hochfrequenzschweissen |  |
| Е. High frequency welding |  |
| F. Soudage à haute fréquence |  |
| 45. Сварка взрывом | Сварка с применением давления, при которой соединение осуществляется в результате вызванного взрывом соударения спариваемых частей |
| D. Sprengschweissen; Explosionschweissen |  |
| Е. Explosion welding |  |
| F. Soudage par explosion |  |
| 46. Магнитно-импульсная сварка | Сварка с применением давления, при которой соединение осуществляется в результате соударения свариваемых частей, вызнанного воздействием импульсного магнитного поля |
| D. Magnet-Impuls Schweissen |  |
| Е. Magnetic-pulse welding |  |
| F. Sondage par pulsations magnétiques |  |
| 47. Cвapкa трением | Сварка с применением давления, при которой нагрев осуществляется трением, вызванным относительным перемещением свариваемых частей или инструмента |
| D. Reibschweissen |  |
| Е. Friction welding |  |
| F. Soudage par friction |  |
| 48. Сварка давлением | Сварка с применением давления, осуществляемая за счет пластической деформации свариваемых частей при температуре ниже температуры плавления |
| Ндп. Сварка в твердой фазе |  |
| Сварка в твердом состоянии |  |
| D. Pressschweissen; Druckschweissen |  |
| E. Pressure welding |  |
| F. Soudage par pression |  |
| 49. Печная сварка | Сварка давлением, при которой нагрев проводится в печах или горцах |
| D. Feuerschweissen |  |
| Е. Pressure welding with furnace heating |  |
| F. Soudage par pression au four |  |
| 50. Кузнечная сварка | Печная сварка, при которой осадка выполняется ударами молота |
| D. Hammerschweissen |  |
| Е. Forge welding; Hammer welding |  |
| F. Soudage à la forge; Soudage par forgeage |  |
| 51. Сварка прокаткой | Печная сварка, при которой пластическое деформирование осуществляется в прокатных валках |
| D. Walzschweissen |  |
| Е. Roll welding |  |
| F. Soudage aux galets |  |
| 52. Газопрессовая сварка | Сварка давлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки |
| D. Gaspressschweissen |  |
| Е. Pressure gas welding |  |
| F. Soudage autogéne par pression |  |
| 53. Диффузионная сварка | Сварка давлением, осуществляемая за счет взаимной диффузии атомов в тонких поверхностных слоях контактирующих частей. Примечание. Диффузионная сварка осуществляется при относительно длительном воздействии повышенной температуры и незначительной пластической деформации |
| D. Diffusionsschweissen |  |
| Е. Diffusion welding |  |
| F. Soudage par diffusion |  |
| 54. Ультразвуковая сварка | Сварка давлением, осуществляемая при воздействии ультразвуковых колебаний |
| D. Ultraschallschweissen |  |
| Е. Ultrasonic welding |  |
| F. Soudage par ultrasons |  |
| 55. Холодная сварка | Сварка давлением при значительной пластической деформации без нагрева свариваемых частей внешними источниками тепла |
| D. Kaltpressschweissen; Kaltschweissen |  |
| Е. Cold welding; Cold pressure welding |  |
| F. Soudage à froid |  |
| 56. Сварка в контролируемой атмосфере | Сварка, осуществляемая в камере, заполненной газом определенного состава |
| D. Schweissen in kontrolierter Atmosphäre |  |
| Е. Welding under controlled atmosphere |  |
| F. Soudaпe en atmosphère controllée |  |
| СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШВЫ |
| 57. Сварное соединение | Неразъемное соединение, выполненное сваркой |
| D. Schweissverbindung |  |
| Е. Welded joint |  |
| F. Joint soudé; Assemblage soudé; Soudure |  |
| 58. Стыковое соединение | Сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями |
| D. Stumpfstoss; Stumptschweissverbindung |  |
| Е. Butt joint |  |
| F. Assemblage en bout; Joint en bout |  |
| 59. Угловое соединение | Сварное соединение двух элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев |
| D. Eckstoss; Eckverbindung |  |
| Е. Corner joint; Fillet weld |  |
| F. Joint d’angle; Soudure en corniche |  |
| 60. Нахлесточное соединение | Сварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга |
| D. Überlappstoss; Überlappverbindung |  |
| Е. Lap joint; Overlap joint |  |
| F. Assemblge à recouvrement; Joint a recouvrement |  |
| 61. Тавровое соединение | Сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности другого элемента |
| Ндп. Соединение впритык |  |
| D. T-Stoss; T-Verbindung |  |
| E. Tee joint; T-joint |  |
| F. Assemblage en T; Joint en T |  |
| 62. Торцовое соединение | Сварное соединение, в котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к другу |
| Ндп. Боковое соединение |  |
| D. Stirnstoss |  |
| E. Edge joint; Flange joint |  |
| F. Joint des plaques juxtaposées; Joint à bords relevées |  |
| 63. Сварная конструкция | Металлическая конструкция, изготовленная сваркой отдельных деталей |
| D. Schweisskonstruktion |  |
| Е. Welded structure |  |
| F. Construction soudée |  |
| 64. Сварной узел | Часть конструкции, в которой сварены примыкающие друг к другу элементы |
| D. Schweissteil; Schweisseinheit |  |
| Е. Welded assembly |  |
| F. Ensemble soudé; Assemblage soude. |  |
| 65. Сварной шов | Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла или в результате пластической деформации при сварке давлением или сочетания кристаллизации и деформации |
| Шов |  |
| D. Schweissnaht |  |
| E. Weld |  |
| F. Soudure |  |
| 66. Стыковой шов | Сварной шов стыкового соединения |
| D. Stumpfnaht; Slossnalit |  |
| Е. Butt weld |  |
| F. Soudure en bout; Soudure bout à bout |  |
| 67. Угловой шов | Сварной шов углового, нахлесточного или таврового соединений |
| D. Kehlnaht |  |
| Е. Fillet weld |  |
| F. Soudure d’angle |  |
| 68. Точечный шов | Сварной шов, в котором связь между сваренными частями осуществляется сварными точками |
| D. Punktschweissung |  |
| Е. Spot weld |  |
| F. Soudure par points |  |
| 69. Сварная точка | Элемент точечного шва, представляющий собой в плане круг или эллипс |
| D. Schwelsspunkt |  |
| Е. Weld spot; Weld point |  |
| F. Point de soudure; Point soudé |  |
| 70. Ядро точки | Зона сварной точки, металл которой подвергался расплавлению |
| D. Schweisslinse |  |
| Е. Weld nugget; Spot weld nugget |  |
| F. Noyau de soudure; Lentille de soudure |  |
| 71. Непрерывный шов | Сварной шов без промежутков по длине |
| Ндп. Сплошной шов |  |
| D. Durchlauiende Naht |  |
| Е. Continuous weld; Uninterrupted weld |  |
| F. Soudure continue |  |
| 72. Прерывистый шов | Сварной шов с промежутками по длине |
| D. Unterbrochene Naht |  |
| Е. Interrupted weld; Intermittent weld |  |
| F. Soudure discontinue; Soudure intermittente |  |
| 73. Цепной прерывистый шов | Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против другого |
| Цепной шов |  |
| D. Symmetrisch unterbrochene Naht |  |
| Е. Chain intermittent weld; Chain intermittent fillet weld |  |
| F. Soudure discontinue symmétrique |  |
| 74. Шахматный прерывистый шов | Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне стенки расположены против сваренных участков шва с другой ее стороны |
| Шахматный шов |  |
| D. Unterbrochene versetzte Naht |  |
| Е. Staggered intermittent weld |  |
| F. Soudure discontinue alternée |  |
| 75. Многослойный шов | - |
| D. Mehrlagennaht |  |
| Е. Multi-run weld; Multi-pass weld |  |
| F. Soudure en plusieurs passes; |  |
| Soudure à couches multiples; |  |
| Soudure à plusieurs couches |  |
| 76. Подварочный шов | Меньшая часть двухстороннего шва, выполняемая предварительно для предотвращения прожогов при последующей сварке или накладываемая в последнюю очередь в корень шва |
| D. Gegennaht |  |
| Е. Sealing bead |  |
| F. Cordon support; Cordon à l’envers |  |
| 77. Прихватка | Короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей |
| D. Heftnaht |  |
| Е. Tack weld |  |
| F. Soudure de pointage |  |
| 78. Монтажный шов | Сварной шов, выполняемый при монтаже конструкции |
| D. Baustellenschweissnaht; Montageschweissungs |  |
| Е. Site weld |  |
| F. Soudure de montage |  |
| 79. Валик | Металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход |
| D. Schweissraupe |  |
| Е. Weld bead; Bead |  |
| F. Cordon |  |
| 80. Слой сварного шва | Часть металла сварного шва, которая состоит из одного или нескольких валиков, располагающихся на одном уровне поперечного сечения шва |
| Слой |  |
| D. Lage |  |
| Е. Layer |  |
| F. Couche |  |
| 81. Корень шва | Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности |
| D. Nahtwurzcl; Wurzel |  |
| Е. Weld root |  |
| F. Racine de la soudure |  |
| 82. Выпуклость сварного шва | Выпуклость шва, определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы сварного шва с основным металлом и поверхностью сварного шва, измеренным в месте наибольшей выпуклости |
| Выпуклость шва |  |
| Ндп. Усиление шва |  |
| D. Nahtüberhöhung |  |
| Е. Weld reiniorcemcnt; Weld convexity |  |
| F.Surépaisseur de la soudure |  |
| 83. Вогнутость углового шва | Вогнутость, определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренным в месте наибольшей вогнутости |
| Вогнутость шва |  |
| Ндп. Ослабление шва |  |
| D. Konkavität der Kehlnaht |  |
| Е. Fillet weld concavity |  |
| F. Concavité de la soudure |  |
| 84. Толщина углового шва | Наибольшее расстояние от поверхности углового шва до точки максимального проплавления основного металла |
| D. Nahthöhe; Kehlnahtdicke |  |
| Е. Fillet weld throat thickness |  |
| F. Epaisseur à clin; Epaisseur d’une soudure en angle |  |
| 85. Расчетная высота углового шва | Длина перпендикуляра, опущенного из точки максимального проплавления в месте сопряжения свариваемых частей на гипотенузу наибольшего вписанного во внешнюю часть углового шва прямоугольного треугольника |
| Расчетная высота шва |  |
| D. Rechnerische Nahtdicke |  |
| Е. Desipn throat thickness |  |
| F. Epaisseur nominale de la soudure |  |
| 86. Катет углового шва | Кратчайшее расстояние от поверхности одной из свариваемых частей до границы углового шва на поверхности второй свариваемой части |
| Катет шва |  |
| D. Schenkellängу; Nahtschenkel |  |
| Е. Fillet weld leg |  |
| F. Côte de la soudure d’angle |  |
| 87. Ширина сварного шва | Расстояние между видимыми линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлением |
| Ширина шва |  |
| D. Nahtbreite |  |
| Е. Weld width |  |
| F. Largeur de la soudure |  |
| 88. Коэффициент формы сварного шва | Коэффициент, выражаемый отношением ширины стыкового или углового шва к его толщине |
| Коэффициент формы шва |  |
| D. Nahtiormfaktor |  |
| Е. Weld shape factor; Weld geometry factor |  |
| F. Facteur géométrique de la soudure |  |
| 89. Механическая неоднородность сварного соединения | Различие механических свойств отдельных участков сварного соединения |
| Механическая неоднородность |  |
| D. Mechanische Inhoniogenität |  |
| Е. Mechanical heterogeneity |  |
| F. Hétérogénéité mécanique |  |
| 90. Мягкая прослойка сварного соединения | Участок сварного соединения, в котором металл имеет пониженные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков |
| Мягкая прослойка |  |
| D. Weiche Zwischenlage |  |
| Е. Soft interlayer |  |
| F. Couche intermédière douce |  |
| 91. Твердая прослойка сварного соединения | Участок сварного соединения, в котором металл имеет повышенные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков |
| Твердая прослойка |  |
| D. Harte Zwischenlage |  |
| Е. Hard interlayer |  |
| F. Couche intermédière dure |  |
| 92. Разупрочненный участок сварного соединения | Участок зоны термического влияния, в котором произошло снижение прочности основного металла |
| Разупрочненный участок |  |
| D. Infestigte Zone |  |
| E. Weakened zone |  |
| F. Zone affaibliu |  |
| 93. Контактное упрочнение мягкой прослойки | Повышение сопротивления деформированию мягкой прослойки сварного соединения за счет сдерживания ее деформаций соседними более прочными его частями |
| Контактное упрочнение |  |
| D. Lokale Verfestigung |  |
| Е. Local strengthening |  |
| F. Raffermissement locale |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ |
| 94. Направление сварки | Направление движения источника тепла вдоль продольной оси сварного соединения |
| D. Schweissrichtung |  |
| Е. Direction of welding |  |
| F. Sens de la soudure; Direction de la soudure |  |
| 95. Обратноступенчатая сварка | Сварка, при которой сварной шов выполняется следующими один за другим участками в направлении, обратном общему приращению длины шва |
| D. Pilgerschrittschweissen |  |
| Е. Back-step sequence; Back-step welding; Step-back welding |  |
| F. Soudage à pas de pélerin |  |
| 96. Сварка блоками | Обратноступенчатая сварка, при которой многослойный шов выполняют отдельными участками с полным заполнением каждого из них |
| D. Absatzweises Mehrlagenschweissen |  |
| Е. Block sequence |  |
| F. Soudage par blocs successifs |  |
| 97. Сварка каскадом | Сварка, при которой каждый последующий участок многослойного шва перекрывает весь предыдущий участок или его часть |
| D. Kaskadenschweissung |  |
| Е. Cascade welding |  |
| F. Soudage en cascade |  |
| 98. Проход при сварке | Однократное перемещение в одном направлении источника тепла при сварке и (или) наплавке |
| Проход |  |
| D. Schweissgang |  |
| Е. Pass; Run |  |
| F. Passe |  |
| 99. Сварка напроход | Сварка, при которой направление сварки неизменно |
| D. Einrichtungschweissen |  |
| Е. One direction welding |  |
| F. Soudage dans un sens |  |
| 100. Сварка вразброс | Сварка, при которой сварной шов выполняется участками, расположенными в разных местах по его длине |
| D. Absatzweises Schweissen |  |
| E. Skip welding |  |
| F. Soudage fractionné |  |
| 101. Сварка сверху вниз | Сварка плавлением в вертикальном положении, при которой сварочная ванна перемещается сверху вниз |
| D. Fallnahlschweissen; Abwärtsschweissen |  |
| E. Downhill welding |  |
| F. Soudage descendant |  |
| 102. Сварка снизу вверх | Сварка плавлением в вертикальном положении, при которой сварочная ванна перемещается снизу вверх |
| D. Aufwärtsschweissen |  |
| E. Uphill welding |  |
| F. Soudage montant; Soudage ascendant |  |
| 103. Сварка на спуск | Сварка плавлением в наклонном положении, при которой сварочная ванна перемещается сверху вниз |
| D. Bergabschweissen |  |
| E. Downward welding (in the inclined position) |  |
| F. Soudage descendant (en position inclinée) |  |
| 104. Сварка на подъем | Сварка плавлением в наклонном положении, при которой сварочная ванна перемещается снизу вверх |
| D. Schrägaufwärtsschweissen Bergautschweissen |  |
| E. Upward welding (in the inclined position) |  |
| F. Soudade montant (en position inclinée) |  |
| 105. Сварка углом вперед | Дуговая сварка, при которой электрод наклонен под острым углом к направлению сварки |
| D. Schweissen mit stechendcr Brennerstellung |  |
| E. Welding with electrode inclined under acute angle |  |
| F. Soudage avec électrode inclinése en avant |  |
| 106. Сварка углом назад | Дуговая сварка, при которой электрод наклонен под тупым углом к направлению сварки |
| D. Schweissen mit schleppen der Brennersteilung |  |
| E. Welding with electrode in dined under obtuse angle |  |
| F. Soudage avec électrode inclinése en arriére |  |
| 107. Сварка па весу | Односторонняя спарка со сквозным проплавлением кромок без использования подкладок |
| D. Schweissen ohne Unteriage |  |
| E. Welding without backing |  |
| F. Soudage sans support |  |
| 108. Сварка неповорптных стыков | Сварка по замкнутому контуру во всех пространственных положениях, при которой объект сварки неподвижен |
| D. Schweissen in Zwangshjsition |  |
| E. Position pipe-welding; Orbital welding |  |
| F. Soudage des joints fixes; Soudage orbital |  |
| 109. Поддув защитного газа | Подача защитного газа к обратной стороне соединяемых частей для защиты их при сварке от воздействия воздуха |
| D. Schutzgaszufuhr von Rüshkseite der Naht |  |
| E. Weld root gas shielding |  |
| F. Protection par gaz de la racine de soudure |  |
| 110. Разделка кромок | Придание кромкам, подлежащим сварке, необходимой формы |
| D. Fugenvorbereitung; Kantenvorbereitung; Nahtvorbcrcitung |  |
| E. Edge preparation |  |
| F. Préparation des bords; Chanfreinage |  |
| 111. Скос кромки | Прямолинейный наклонный срез кромки, подлежащей сварке |
| D. Kantenabschrägung |  |
| E. Edge bevelling |  |
| F. Chanfrein |  |
| 112. Притупление кромки | Нескошенная часть торца кромки, подлежащей сварке |
| D. Stegflanke |  |
| E. Root face |  |
| F. Méplat; Talon |  |
| 113. Угол скоса кромки | Острый угол между плоскостью скоса кромки и плоскостью торца |
| Угол скоса |  |
| D. Abschrägungswinkel |  |
| E. Bevel angle |  |
| F. Angle du chanfrein (de chanfreinage) |  |
| 114. Угол разделки кромок | Угол между скошенными кромками свариваемых частей |
| Угол разделки |  |
| D. Öffnungswinkel |  |
| E.Groove angle |  |
| F. Angle d’ouverture |  |
| 114а. Зазор | Кратчайшее расстояние между кромками собранных для сварки деталей |
| D. Spalt; Spaltbreite; Stegabstand |  |
| Е. Gap; Air gap; Root opening |  |
| F.Ecartment des bords |  |
| 115. Основной металл | Металл подвергающихся сварке соединяемых частей |
| D. Grandwerkstoff |  |
| Е.Base metal; Parent metal |  |
| F.Métal de base |  |
| 116. Глубина проплавления | Наибольшая глубина расплавления основного металла в сечении шва или наплавленного валика |
| D. Einbrabdtiefe |  |
| Е. Depth of pénétration |  |
| F. Protondcur de penetration |  |
| 117. Сварочная ванна | Часть металла свариваемого шва, находящаяся при сварке плавлением в жидком состоянии |
| D. Schweissbad |  |
| Е.Welding pool; Welding bath; Welding puddle |  |
| F. Bain de fusion; Bain de soudage |  |
| 118. Кратер | Углубление, образующееся в конце валика под действием давления дуги и объемной усадки металла шва |
| D. Krater |  |
| Е. Crater |  |
| F. Cratère |  |
| 119. Присадочный металл | Металл для введения в сварочную ванну в дополнение к расплавленному основному металлу |
| D. Zusatzwerkstoff; Zusatzmetall |  |
| Е. Filler metal |  |
| F. Métal d’apport |  |
| 120. Наплавленный металл | Переплавленный присадочный металл, введенный в сварочную ванну или наплавленный на основной металл |
| D. Eingetragenes Schweissgut; Reines Schweissgut |  |
| Е. Deposited metal |  |
| F. Métal déposé |  |
| 121. Металл шва | Сплав, образованный расилачлснным основным и наплавленным металлами или только переплавленным основным металлом |
| D. Schweissgut |  |
| Е. Weld metal |  |
| F. Métal de la soudure |  |
| 122. Провар | Сплошная металлическая связь между свариваемыми поверхностями основного металла, слоями и валиками сварного шва |
| D. Einbrand |  |
| Е. Complete fusion |  |
| F. Fusion complète |  |
| 123. Зона сплавления при сварке | Зона частично сплавившихся зерен на границе основного металла и металла шва |
| Зона сплавления |  |
| D. Zusammenschmeizzone |  |
| Е. Fusion zone |  |
| F. Zone dc liaison |  |
| 124. Зона термического влияния при сварке | Участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура и свойства которого изменились в результате нагрева при сварке или наплавке |
| Зона термического влияния |  |
| Ндп. Переходная зона |  |
| D. Wärmeeinflusszone |  |
| Е. Heat affected zone |  |
| F. Zone thermiquement atfectée; Zone influencée thermiquement |  |
| 125. Сжатая дуга | Дуга, столб которой сжат с помощью сопла плазменной горелки, потока газа или внешнего электромагнитного поля |
| D. Eingeschnürter Lichtbogen |  |
| Е. Constricted arc |  |
| F. Arc contracté; Arc étranglé |  |
| 126. Дуга прямого действия | Дуга, при которой объект сварки включен в цепь сварочного тока |
| D. Direktor Lichtbogen |  |
| Е. Transferred arc |  |
| F. Arc transféré |  |
| 127. Дуга косвенного действия | Дуга, при которой объект сварки не включен в цепь сварочного тока |
| D. Nichtübertragener Lichtbogen; Indirekter Lichtbogen |  |
| Е. Non-tninsrerred arc |  |
| F. Arc non transféré |  |
| 128. Прямая полярность | Полярность, при которой электрод присоединяется к отрицательному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к положительному |
| D. Minuspolung; Normale Polung |  |
| Е. Straight polarity |  |
| F.Polarité normale (directe) |  |
| 129. Обратная полярность | Полярность, при которой электрод присоединяется к положительному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к отрицательному |
| D. Pluspolung; Umgekehrte Polung |  |
| Е. Reversed polarity |  |
| F. Polnrité inverse (négative) |  |
| 130. Магнитное дутье | Отклонение дуги в результате действия магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке |
| D. Magnetisclie Blaswirkung |  |
| E. Magnetic are blow |  |
| F. Soufflage magnétique |  |
| 131. Осадка при сварке | Операция местной пластической деформации свариваемых частей при сварке с применением давления |
| Осaдкa |  |
| D. Stauchen; Stauchung |  |
| E. Upaetting |  |
| F. Réfoulement |  |
| 132. Грат при сварке | Металл, выдавленный за счет осадки при сварке |
| Грат |  |
| D. Schweissgrat |  |
| Е. Upset metal; Flash |  |
| F. Métal refoulé; Bavure |  |
| 133. Угар при сварке | Потери металла на испарение и окисление при сварке |
| Угар |  |
| D.Abbrandverlust; Abbrand |  |
| Е. Burn-out loss; Burn-out; Burn-off, loss |  |
| P. Perte de soudure |  |
| 134. Установочная длина свариваемых частей | Длина свариваемых частей, выступающих за зажимные приспособления при стыковой контактной сварке и сварке трением |
| Установочная длина |  |
| D. Einspannlänge |  |
| Е. Initial extension |  |
| F. Longueur hors-mors |  |
| 135. Свариваемость | По ГОСТ 29273-92 |
| D. Schweissbarkeit |  |
| Е. Weldability |  |
| F. Soudabilité |  |
| 136. Коэффициент расплавления | Коэффициент, выраженный отношением массы электрода, расплавленной за единицу времени горения дуги, отнесенной к единице сварочного тока |
| D. Abschmelzkoeffizient; Abschmeizfaktor |  |
| Е. Fusion coefficient |  |
| F. Coefficient de fusion |  |
| 137. Коэффициент наплавки при сварке | Коэффициент, выраженный отношением массы металла, наплавленной за единицу времени горения дуги, отнесенной к единице сварочного тока |
| Коэффициент наплавки |  |
| D. Auftragskoeffizient |  |
| Е. Metal deposit factor |  |
| F. Coefficient de dépot (deposition) |  |
| 138. Коэффициент потерь при сварке | Коэффициент, выраженный отношением потерь металла при сварке на угар и разбрызгивание к массе расплавленного присадочного металла |
| Коэффициент потерь |  |
| D. Relativer Schweissgutverlust |  |
| Е. Relative loss of filler metal during deposition |  |
| F. Coefficient de perte en métal |  |
| 139. Погонная энергия | Энергия, затраченная на единицу длины сварного шва при сварке плавлением |
| D. Streckenenergie |  |
| Е. Heat input |  |
| F. Energie absorbée par unite de longueur |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |
| 140. Сварочный пост | Специально оборудованное рабочее место для сварки |
| D. Schweissplatz (mit Ausrüstungen) |  |
| Е. Welding station |  |
| F. Poste de soudage |  |
| 141. Сварочная установка | Установка, состоящая из источника питания, сварочного аппарата или машины для сварки и механизмов относительного перемещения сварочной аппаратуры и изделия |
| D. Schweissanlage |  |
| Е. Welding machine |  |
| F. Machine à souder |  |
| 142. Автомат для дуговой сварки | Аппарат для автоматической дуговой сварки |
| Автомат |  |
| D. Lichtbogenschweissautomat |  |
| Е. Automatic arc welding machine |  |
| F. Machine automatique de soudage à l’arc |  |
| 143. Полуавтомат для дуговой сварки | Аппарат для механизированной дуговой сварки, включающий горелку и механизм подачи проволоки с ручным перемещением горелки |
| Полуавтомат |  |
| D. Halbautomat für Lichtbogenschweissen |  |
| Е. Semi-automatic arc welding machine |  |
| F. Machine semi-automatique de soudage à l’arc |  |
| 144. Сварочная головка | Устройство, осуществляющее подачу сварочной проволоки и поддержание заданного режима сварки. Примечание. Сварочная головка может составлять часть автомата для дуговой сварки |
| D. Schweisskopf |  |
| Е. Welding head |  |
| F. Tête de soudage |  |
| 145. Мундштук сварочной головки | Часть сварочной головки, предназначенная для направления сварочной проволоки в зону сварки и подвода к ней электрического тока |
| D. Kontakt- und Fuhrungs-rohr |  |
| Е. Nozzle |  |
| F. Buse |  |
| 146. Трактор для дуговой сварки | Переносной аппарат для дуговой сварки с самоходной тележкой, которая перемещает его вдоль свариваемых кромок по поверхности изделия или переносному пути |
| D. Schweisstraktor |  |
| Е. Welding tractor |  |
| F. Tracteur de soudage à l’arc |  |
| 147. Горелка для дуговой сварки | Устройство для дуговой сварки в защитном газе или самозащитной проволокой, обеспечивающее подвод электрического тока к электроду и газа в зону дуги |
| D. Lichtbogenschweissbrenner |  |
| Е. Arc welding torch |  |
| F. Chalumeau (forclie) de soudage à l’arc |  |
| 148. Сопло горелки для дуговой сварки | Сопло для подвода и направления газа с целью защиты сварочной ванны и электрода от воздействия воздуха |
| Сопло |  |
| D. Düse |  |
| Е. Welding torch nozzle |  |
| F. Buse de chalumeau (de torche) |  |
| 149. Электрододержатель для дуговой сварки | Приспособление для закрепления электрода и подвода к нему тока |
| Электродержатель |  |
| D. Elektrodenhalter |  |
| Е. Electrode holder |  |
| F. Porte-électrode |  |
| 150. Сварочный выпрямитель | - |
| D. Sctrweissgleichrichter |  |
| Е. Welding rectifier |  |
| F. Rdresseur de soudage |  |
| 151. Сварочный генератор | - |
| D. Schweissgenerator |  |
| Е. Welding generator |  |
| F. Générateur de soudage |  |
| 152. Сварочный агрегат | Агрегат, состоящий из сварочного генератора и приводного двигателя |
| D. Schweissagregat |  |
| Е. Welding set |  |
| F. Groupe électrogène de soudage |  |
| 153. Сварочный преобразователь | Сварочный агрегат, в котором приводным двигателем является электрический двигатель |
| D. Schweissumformer |  |
| Е. Welding converter |  |
| F. Convertisseur de soudage |  |
| 154. Горелка для газовой сварки | Устройство для газовой сварки с регулируемым смешением газов и созданием направленного сварочного пламени |
| Горелка |  |
| D. Schweissbrenner |  |
| Е. Gas torch |  |
| F. Chalumeau à gas |  |
| 155. Инжекторная горелка | Горелка для газовой сварки со встроенным инжектором для подсоса горючего газа струей кислорода |
| Ндп. Горелка низкого давления |  |
| D. Injektorschweissbrenner; Saugschweissbrenner; Niederdruckschweissbrenner |  |
| Е. Injector blowpipe; Injector torch; Low-pressure torch (blowpipe) |  |
| F. Chalumeau à basse pression; Chalumeau à injectcur |  |
| 156. Безынжекторная горелка | Горелка для газовой сварки, в которой поступление горючего газа и кислорода в смеситель осуществляется под одинаковым давлением |
| Ндп. Горелка высокого давления |  |
| D. Schweissbrenner oline Injektor |  |
| E. Pressure welding torch; Blowpipe without injector |  |
| F. Chalumeau sans injecteur; Chalumeau à haute pression |  |
| 157. Окислительное сварочное пламя | Сварочное пламя, в средней зоне которого имеется избыток кислорода |
| Окислительное пламя |  |
| D. Oxydierende Flamme |  |
| Е. Oxidizing flame |  |
| E. Flamme oxydante |  |
| 158. Науглероживающее сварочное пламя | Сварочное пламя, в средней зоне которого имеется свободный углерод |
| Науглероживающее пламя |  |
| D. Aufkohlende Flamme |  |
| Е. Carburizing flame |  |
| F. Flamme carburante |  |
| 159. Ацетиленовый генератор | Аппарат для получения ацетилена посредством разложения карбида кальция водой |
| D. Azetylenentwickler; Azetylenerzeuger |  |
| Е. Acetylene generator |  |
| F. Generateur d’acétylène |  |
| 160. Электролизно-водный генератор | Аппарат для получения водородно-кислородной смеси электролитическим разложением воды |
| D. Wasser-Elektrolyse Generator |  |
| Е. Water electrolytic generator |  |
| F. Générateur d’électrolyse aqueuse |  |
| 161. Газ-заменитель | Горючий газ, применяемый при газовой сварке и нагреве вместо ацетилена |
| D. Ersatzgas |  |
| E. Changing gas |  |
| F. Gaz de remplacement |  |
| 162. Механическое оборудование для сварки | Оборудование, предназначенное для установки свариваемых частей в удобное для сварки пространственное положение, перемещения их при сварке, а также для размещения и перемещения сварочного оборудования и сварщиков при выполнении сварочных операций |
| D. Mechanische Schweissausrüstungen |  |
| E. Machinery for welding |  |
| F. Equipement méclianique de soudage |  |
| 163. Сварочный вращатель | Устройство для вращения изделий при сварке кольцевых швов и наплавке поверхностей вращения |
| D. Drehvorrichtung |  |
| E. Manipulator |  |
| F. Positionneur; Manipulateur de soudage |  |
| 164. Универсальный сварочный вращатель | Сварочный вращатель для вращения свариваемых изделий с различными углами наклона оси вращения |
| D. Dreh- und Schwenkvorrichtung |  |
| E. Versatile welding rotator |  |
| F. Manipulateur universet de soudage |  |
| 165. Роликовый сварочный вращатель | Сварочный вращатель, в котором вращение свариваемых изделий обеспечивается приводными роликами |
| Роликовый вращатель |  |
| D. Rollen-Drehvorrichtung |  |
| E. Driving roller device |  |
| F. Manipulateur à rouleaux |  |
| 166. Сварочный кантователь | Устройство для установки свариваемых частей и удобное для сварки положение |
| Кантователь |  |
| D. Kantapparat; Kanter |  |
| E. Welding tilter |  |
| F. Culbuteur de soudage |  |
| 167. Сварочный кондуктор | Приспособление для сборки и закрепления друг относительно друга свариваемых частей в определенном положении |
| Кондуктор |  |
| D. Spannvorrichtung |  |
| E. Jig; Fixture |  |
| F. Dispositit de fixation; Monturc |  |
| 168. Флюсовый аппарат | Аппарат для подачи или подачи и уборки сварочного флюса |
| D. Pulverzufuhr- und-absaugvorrichtung |  |
| E. Flux apparatus |  |
| F. Disposilif d’amenée de flux |  |
| 169. Подкладка | Деталь или приспособление, устанавливаемые при сварке плавлением под кромки свариваемых частей |
| D. Feste Badsicherung |  |
| E. Backing bar; Fixed molten pool support |  |
| F. Latte; Support |  |
| 170. Флюсовая подушка | Подкладка в виде приспособления, удерживающего расплавленный металл ванны при помощи флюса |
| D. Pulverkissen |  |
| E. Flux backing; Flux cushion |  |
| F. Support de flux |  |
| 171. Флюсо-медная подкладка | Подкладка из медной пластины, покрытой тонким слоем флюса, обеспечивающая формирование шва, удержание расплавляемого металла и отвод тепла |
| D. Kupfer-Schweisspulver-Unterlage |  |
| E. Combined copper-flux backing |  |
| F. Latte en cuivre et en flux |  |
| 172. Сварочная проволока | Проволока для использования в качестве плавящегося электрода либо присадочного металла при сварке полавлением |
| D. Schweissdraht |  |
| E. Welding wire |  |
| F. Fil pour soudage; Fil (baguette) à soudage |  |
| 173. Электродная проволока | Сварочная проволока для использования в качестве плавящегося электрода |
| D. Elektrodendraht |  |
| E. Electrode wire I" |  |
| F. Fil électrode |  |
| 174. Присадочная проволока | Сварочная проволока, используемая как присадочный металл и не являющаяся электродом |
| D. Zusatzdraht; Schweisszusatzdraht |  |
| E. Filler wire |  |
| F. Fil d’apport (de soudure) |  |
| 175. Самозащитная проволока | Электродная проволока, содержащая вещества, которые защищают расплавленный металл от вредного воздействия воздуха при сварке |
| D. Selbstschusatzdraht |  |
| E. Self-shielding wire |  |
| F. Fil-éleclrode autoprotége |  |
| 176. Порошковая проволока | Сварочная проволока, состоящая из металлической оболочки, заполненной порошкообразными веществами |
| D. Pulverdraht; Röhrchendralit |  |
| E. Flux cored electrode (wire) |  |
| F. Fil fourré |  |
| 177. Неплавящийся электрод для дуговой сварки | Деталь из электропроводного материала, включаемая в цепь сварочного тока для подвода его к сварочной дуге и не расплавляющаяся при сварке |
| Неплавящийся электрод |  |
| D. Nichtabschmeizende Elektrode |  |
| E. Non-consumable electrode |  |
| F. Electrode non consumable |  |
| 178. Плавящийся электрод для дуговой сварки | Металлический электрод, включаемый в цепь сварочного тока для подвода его к сварочной дуге, расплавляющийся при сварке и служащий присадочным металлом |
| Плавящийся электрод |  |
| D. Abschmelzende Elektrode |  |
| E. Consumable electrode |  |
| F. Electrode consumable |  |
| 179. Покрытый электрод | Плавящийся электрод для дуговой сварки, имеющий на поверхности покрытие, адгезионно связанное с металлом электрода |
| D. Umhüllte Elektrode |  |
| E. Covered electrode; Coated electrode |  |
| P. Electrode cnrobée |  |
| 180. Покрытие электрода | Смесь веществ, нанесенная на электрод для усиления ионизации, защиты от вредного воздействия среды, металлургической обработки сварочной ванны |
| Покрытие |  |
| Ндп. Обмазка электрода |  |
| D. Elektrodenumhüllung; EIcktrodenmantel |  |
| E. Electrode coating |  |
| F. Enrobage de l’électrode; Revétement d’électrode |  |
| 181. Коэффициент массы покрытия электрода | Коэффициент, выражаемый отношением массы покрытия к массе покрытой части стержня электрода |
| Коээфициент массы покрытия |  |
| D. Umhüllungsmassebeiwert |  |
| E. Coating mass factor |  |
| F. Facteur de masse du revêtement |  |
| 182. Сварочный флюс | Материал, используемый при сварке для химической очистки соединяемых поверхностей и улучшении качества шва |
| Флюс |  |
| D. Schweisspulver; Flussmittel; Pulver |  |
| E. Welding flux |  |
| F. Flux de soudage |  |
| 183. Флюс для дуговой сварки | Сварочный флюс, защищающий дугу и сварочную ванну от вредного воздействия окружающей среды и осуществляющий металлургическую обработку ванны |
| D. Pulver für Lichtbogenschweissen |  |
| E. Arc welding flux |  |
| F. Flux pour le soudage à l’arc |  |
| 184. Плавленный сварочный флюс | Флюс для дуговой сварки, полученный сплавлением его составляющих и последующей грануляцией расплава |
| Плавленный флюс |  |
| D. Schmelzpulver |  |
| E. Fused flux |  |
| F. Flux fondu en poudre |  |
| 185. Керамический сварочный флюс | Флюс для дуговой сварки порошкообразных материлов со связующим веществом, грануляцией и последующей термической обработкой |
| Керамический флюс |  |
| D. Sinterpulver für UP-Schweissen |  |
| E. Ceramic agglomerated flux |  |
| F. Flux céramique; Flux agglomere |  |
| ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |
| 186. Трещина сварного соeдинения | Дефект сварного соединения в виде разрыва в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах |
| Трещина |  |
| D. Riss |  |
| E. Crack |  |
| F. Fissure |  |
| 187. Продольная трещина сварного соединения | Трещина сварного соединения, ориентированная вдоль оси сварного шва |
| Продольная трещина |  |
| D. Längsriss |  |
| E. Longitudinal crack |  |
| F. Fissure longitudinale |  |
| 188. Поперечная трещина сварного соединения | Трещина сварного соединения, ориентированная поперек оси сварного шва |
| Поперечная трещина |  |
| D. Qiicrriss |  |
| E. Transverse crack |  |
| F. Fissure trunsversale |  |
| 189. Разветвленная трещина сварного соединения | Трещина сварного соединения, имеющая ответвления в различных направлениях |
| Разветвленная трещина |  |
| D. Verzweigter Riss |  |
| E. Branched crack |  |
| F. Fissure ramifiée |  |
| 190. Микротрещина сварного соединения | Трещина сварного соединения, обнаруженная при пятидесятикратном и более увеличении |
| Микротрещина |  |
| D. Mikroriss |  |
| E. Miero-сrack |  |
| F. Microfissure |  |
| 191. Усадочная раковина сварного шва | Дефект в виде полости или впадины, образованный при усадке металла шва в условиях отсутствия питания жидким металлом |
| Усадочная раковина |  |
| D. Lunker |  |
| E. Shrinkage cavity |  |
| F. Retassure |  |
| 192. Вогнутость корня шва | Дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного одностороннего шва |
| D. Konkavität der Nahtwurzel |  |
| E. Root concavtiy |  |
| F. Concavité de la racine (de la soudure) |  |
| 193. Свищ в сварном шве | Дефект в виде воронкообразного углубления в сварном шве |
| Свищ |  |
| D. Porengang |  |
| Е. Worm-hole |  |
| F. Soufflure vermiculaire |  |
| 194. Пора в сварном шве | Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом |
| Пора |  |
| Ндп. Газовое включение |  |
| D. Gaspore; Gaseinschluss |  |
| Е. Gas pore; Blowhole |  |
| F. Porosité de la soudure |  |
| 195. Цепочка пор в сварном шве | Группа пор в сварном шве, расположенных в линию |
| Цепочка пор |  |
| D. Porenzeile |  |
| E. Linear porosity |  |
| F. Chaine des pores |  |
| 196. Непровар | Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварного шва |
| D. Kaltschweisstelle; Einbrandfehler |  |
| Е. Lack of fusion |  |
| F. Manque de pénétration |  |
| 197. Прожог сварного шва | Дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся в результате вытекания части металла сварочной ванны |
| Прожог |  |
| D. Verbrannte Schweissnahat |  |
| Е. Burn-through |  |
| F. Soudure brûlée |  |
| 198. Шлаковое включение сварного шва | Дефект в виде вкрапления шлака в сварном шве |
| Шлаковое включение |  |
| D. Schlackeeinschluss |  |
| Е. Slag inclusion |  |
| F. Inclusion du laitier |  |
| 199. Брызги металла | Дефект в виде затвердевших капель на поверхности сварного соединения |
| D. Spritzer; Metallspritzer |  |
| Е. Spatters |  |
| F. Eclaboussures |  |
| 200. Поверхностное окисление сварного соединения | Дефект в виде окалины или пленки окислов на поверхности сварного соединения |
| Поверхностное окисление |  |
| D. Oberilache oxydation |  |
| Е. Surface oxidation |  |
| F. Oxydation superficielle |  |
| 201. Подрез зоны сплавления | Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом |
| Подрез |  |
| D. Einhrandkerbe |  |
| E. Undercut |  |
| F. Morsure; Caniveau |  |
| 202. Наплыв на сварном соединении | Дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним |
| Наплыв |  |
| Ндп. Стек |  |
| D. Wulst |  |
| Е. Overlap |  |
| F. Débordenient |  |
| 203. Смещение сваренных кромок | Неправильное положение сваренных кромок друг относительно друга |
| Смещение кромок |  |
| D. Kantenversats |  |
| Е. Edge displacement |  |
| F. Dénivellation des bords |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

| Автомат | 142 |
| --- | --- |
| Автомат для дуговой сварки | 142 |
| Агрегат сварочный | 152 |
| Аппарат флюсовый | 168 |
| Брызги металла | 199 |
| Валик | 79 |
| Ванна сварочная | 117 |
| Включение газовое | 194 |
| Включение сварного шва шлаковое | 198 |
| Включение шлаковое | 198 |
| Вогнутость корня шва | 192 |
| Вогнутость шва | 83 |
| Вогнутость углового шва | 83 |
| Вращатель роликовый | 165 |
| Вращатель сварочный | 163 |
| Вращатель сварочный роликовый | 165 |
| Вращатель сварочный универсальный | 164 |
| Выпуклость шва | 82 |
| Выпуклость сварного шва | 82 |
| Выпрямитель сварочный | 150 |
| Высота углового шва расчетная | 85 |
| Высота шва расчетная | 85 |
| Газ-заменитель | 161 |
| Генератор ацетиленовый | 159 |
| Генератор сварочный | 151 |
| Генератор электролизно-водный | 160 |
| Глубина проплавления | 116 |
| Головка сварочная | 144 |
| Горелка | 154 |
| Горелка безынжекторная | 156 |
| Горелка высокого давления | 156 |
| Горелка для газовой сварки | 154 |
| Горелка для дуговой сварки | 147 |
| Горелка инжекторная | 155 |
| Горелка низкокого давления | 155 |
| Грат | 132 |
| Грат при сварке | 132 |
| Длина свариваемых частей установочная | 134 |
| Длина установочная | 134 |
| Дуга косвенного действия | 127 |
| Дуга прямого действия | 126 |
| Дуга сжатая | 125 |
| Дутье магнитное | 130 |
| Зазор | 114а |
| Зона переходная | 124 |
| Зона сплавления | 123 |
| Зона сплавления при сварке | 123 |
| Зона термического влияния | 124 |
| Зона термического влияния при сварке | 124 |
| Кантователь | 166 |
| Кантователь сварочный | 166 |
| Катет шва | 86 |
| Катет углового шва | 86 |
| Кондуктор | 167 |
| Кондуктор сварочный | 167 |
| Конструкция сварная | 63 |
| Корень шва | 81 |
| Коэффициент массы покрытия | 181 |
| Коэффициент массы покрытия электрода | 181 |
| Коэффициент наплавки | 137 |
| Коэффициент наплавки при сварке | 137 |
| Коэффициент потерь | 138 |
| Коэффициент потерь при сварке | 138 |
| Коэффициент расплавления | 136 |
| Коэффициент формы шва | 88 |
| Коэффициент формы сварного шва | 88 |
| Кратер | 118 |
| Металл наплавленный | 120 |
| Металл основной | 115 |
| Металл присадочный | 119 |
| Металл шва | 121 |
| Микротрещина | 190 |
| Микротрещина сварного соединения | 190 |
| Мундштук сварочной головки | 145 |
| Наварка | 35 |
| Наплавка | 6 |
| Наплыв | 202 |
| Наплыв на сварном соединении | 202 |
| Направление сварки | 94 |
| Неоднородность механическая | 89 |
| Неоднородность сварного соединения механическая | 89 |
| Непровар | 196 |
| Обмазка электрода | 180 |
| Оборудование для сварки механическое | 162 |
| Окисление поверхностное | 200 |
| Окисление сварного соединения поверхностное | 200 |
| Осадка | 131 |
| Осадка при сварке | 131 |
| Ослабление шва | 83 |
| Пламя науглероживающее | 158 |
| Пламя окислительное | 157 |
| Пламя сварочное науглероживающее | 158 |
| Пламя сварочное окислительное | 157 |
| Поддув защитного газа | 109 |
| Подкладка | 169 |
| Подкладка флюсо-медная | 171 |
| Подрез | 201 |
| Подрез зоны сплавления | 201 |
| Подушка флюсовая | 170 |
| Покрытие | 180 |
| Покрытие электрода | 180 |
| Полярность обратная | 129 |
| Полярность прямая | 128 |
| Полуавтомат | 143 |
| Полуавтомат для дуговой сварки | 143 |
| Пора | 194 |
| Пора в сварном шве | 194 |
| Пост сварочный | 140 |
| Преобразователь сварочный | 153 |
| Притупление кромки | 112 |
| Прихватка | 77 |
| Провар | 122 |
| Проволока порошковая | 176 |
| Проволока присадочная | 174 |
| Проволока самозащитная | 175 |
| Проволока сварочная | 172 |
| Проволока электродная | 173 |
| Прожог | 197 |
| Прожог сварного шва | 197 |
| Прослойка мягкая | 90 |
| Прослойка сварного соединения мягкая | 90 |
| Прослойка сварного соединения твердая | 91 |
| Прослойка твердая | 91 |
| Проход | 98 |
| Проход при сварке | 98 |
| Разделка кромок | 110 |
| Раковина сварного шва усадочная | 191 |
| Раковина усадочная | 191 |
| Свариваемость | 135 |
| Сварка | 1 |
| Сварка автоматическая | 4 |
| Сварка аргонодуговая | 12 |
| Cварка блоками | 96 |
| Сварка в защитном газе | 11 |
| Сварка в защитном газе дуговая | 11 |
| Сварка взрывом | 45 |
| Сварка вибродуговая | 25 |
| Сварка в контролируемой атмосфере | 56 |
| Сварка вразброс | 100 |
| Сварка в твердом состоянии | 48 |
| Сварка в твердой фазе | 48 |
| Сварка в углекислом газе | 13 |
| Сварка в углекислом газе дуговая | 13 |
| Сварка высокочастотная | 44 |
| Сварка газовая | 32 |
| Сварка газопрессовая | 52 |
| Сварка газоэлектрическая | 11 |
| Сварка гравитационная | 27 |
| Сварка давлением | 48 |
| Сварка двухдуговая | 19 |
| Сварка двухэлектродная | 21 |
| Сварка диффузионная | 53 |
| Сварка дуговая | 7 |
| Сварка дуговая автоматическая | 18 |
| Сварка дуговая механизированная | 17 |
| Сварка дуговая подводная | 14 |
| Сварка дуговая полуавтоматическая | 17 |
| Сварка дуговая ручная | 16 |
| Сварка дуговая точечная | 24 |
| Сварка импульсно-дуговая | 15 |
| Сварка каскадом | 97 |
| Сварка контактная | 36 |
| Сварка контактная стыковая | 37 |
| Сварка контактная точечная | 40 |
| Сварка контактная шовная | 42 |
| Сварка кузнечная | 50 |
| Сварка лазерная | 31 |
| Сварка лежачим электродом | 26 |
| Сварка магнитно-импульсная | 46 |
| Сварка механизированная | 3 |
| Сварка многодуговая | 20 |
| Сварка многоэлектродная | 22 |
| Сварка на весу | 107 |
| Сварка наклонным электродом | 27 |
| Сварка на подъем | 104 |
| Сварка на проход | 99 |
| Сварка на спуск | 103 |
| Сварка неплавящимся электродом | 9 |
| Сварка неплавящимся электродом дуговая | 9 |
| Сварка неповоротных стыков | 108 |
| Сварка обратноступенчатая | 95 |
| Сварка оплавлением | 38 |
| Сварка оплавлением стыковая | 38 |
| Сварка печная | 49 |
| Сварка плавлением | 5 |
| Сварка плавящимся электродом | 8 |
| Сварка плавящимся электродом дуговая | 8 |
| Сварка плазменная | 28 |
| Сварка плазменнодуговая | 28 |
| Сварка плазменной дугой | 28 |
| Сварка подводная | 14 |
| Сварка под водой дуговая | 14 |
| Сварка по флюсу | 23 |
| Сварка по флюсу дуговая | 23 |
| Сварка под флюсом | 10 |
| Сварка под флюсом дуговая | 10 |
| Сварка прокаткой | 51 |
| Сварка расщепленным электродом | 21 |
| Сварка рельефная | 41 |
| Сварка роликовая | 42 |
| Сварка ручная | 2 |
| Сварка с применением давления | 34 |
| Сварка сверху вниз | 101 |
| Сварка сопротивлением | 39 |
| Сварка сопротивлением стыковая | 39 |
| Сварка стыковая | 37 |
| Сварка снизу вверх | 102 |
| Сварка термитная | 33 |
| Сварка точечная | 40 |
| Сварка трением | 47 |
| Сварка углом вперед | 105 |
| Сварка углом назад | 106 |
| Сварка ультразвуковая | 54 |
| Сварка холодная | 55 |
| Сварка шлаковая | 29 |
| Сварка шовная | 42 |
| Сварка шовно-стыковая | 43 |
| Сварка электронно-лучевая | 30 |
| Сварка электрошлаковая | 29 |
| Свищ | 193 |
| Свищ в сварном шве | 193 |
| Скос кромки | 111 |
| Слой | 80 |
| Слой сварного шва | 80 |
| Смещение кромок | 203 |
| Смещение сваренных кромок | 203 |
| Соединение боковое | 62 |
| Соединение впритык | 61 |
| Соединение нахлесточное | 60 |
| Соединение сварное | 57 |
| Соединение стыковое | 58 |
| Соединение тавровое | 61 |
| Соединение торцовое | 62 |
| Соединение угловое | 59 |
| Сопло | 148 |
| Сопло горелки для дуговой сварки | 148 |
| Стек | 202 |
| Толщина углового шва | 84 |
| Точка сварная | 69 |
| Трактор для дуговой сварки | 146 |
| Трещина | 186 |
| Трещина поперечная | 188 |
| Трещина продольная | 187 |
| Трещина разветвленная | 189 |
| Трещина сварного соединения | 186 |
| Трещина сварного соединения поперечная | 188 |
| Трещина сварного соединения продольная | 187 |
| Трещина сварного соединения разветвленная | 189 |
| Угар | 133 |
| Угар при сварке | 133 |
| Угол разделки | 114 |
| Угол разделки кромок | 114 |
| Угол скоса | 113 |
| Угол скоса кромки | 113 |
| Узел сварной | 64 |
| Упрочнение контактное | 93 |
| Упрочнение мягкой прослойки контактное | 93 |
| Усиление шва | 82 |
| Установка сварочная | 141 |
| Участок разупрочненный | 92 |
| Участок сварочного соединения разупрочненный | 92 |
| Флюс | 182 |
| Флюс для дуговой сварки | 183 |
| Флюс керамический | 185 |
| Флюс плавленный | 184 |
| Флюс сварочный | 182 |
| Флюс сварочный керамический | 185 |
| Флюс сварочный плавленный | 184 |
| Цепочка пор | 195 |
| Цепочка пор в сварном шве | 195 |
| Ширина шва | 87 |
| Ширина сварного шва | 87 |
| Шов | 65 |
| Шов многослойный | 75 |
| Шов монтажный | 78 |
| Шов непрерывный | 71 |
| Шов подварочный | 76 |
| Шов прерывистый | 72 |
| Шов прерывистый цепной | 73 |
| Шов прерывистый шахматный | 74 |
| Шов сварной | 65 |
| Шов сплошной | 71 |
| Шов стыковой | 66 |
| Шов точечный | 63 |
| Шов угловой | 67 |
| IIIoв цепной | 73 |
| Шов шахматный | 74 |
| Электрод для дуговой сварки неплавяшийся | 177 |
| Электрод для дуговой сварки плавящийся | 178 |
| Электрод неплавящийся | 177 |
| Электрод плавящийся | 178 |
| Электрод покрытый | 179 |
| Электродержатель | 149 |
| Электродержатель для дуговой сварки | 119 |
| Энергия погонная | 139 |
| Ядро точки | 70 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# АЛФАВИТНЫЯ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Abbrand | 133 |
| --- | --- |
| Abbrandverlust | 133 |
| Abrennstumpfschweissen | 38 |
| Absatzweises Mthralagenschweissen | 96 |
| Absatzweises Schweissen | 100 |
| Abschmelzende Elektrode | 178 |
| Abschmelzfaktor | 136 |
| Abschmelzkoeffizient | 136 |
| Abschrägungswiknkel | 113 |
| Abwärtsschweissen | 101 |
| Aluminothermisches Schweissen | 33 |
| Argonarc-Schweissen | 12 |
| Argon-Lichtbogenschweissen | 12 |
| Aufkohlende Flamme | 158 |
| Auftragskoeffizient | 137 |
| Auftragsschweissen | 6 |
| Auftragsschweissen mit Druck | 35 |
| Aufwärtsschweissen | 102 |
| Automatisches Lichtbogenschweissen | 18 |
| Automatisches Schweissen | 4 |
| Azetylenentwickler | 159 |
| Azetylenenzenger | 159 |
| Baustellenschweissnaht | 78 |
| Bergabschweissen | 103 |
| Bergaufschweissen | 104 |
| Buckeischweissen | 41 |
| CO2-Schutgasschweissen | 13 |
| CO2-Schweissen | 13 |
| Diffusionsschweissen | 2 |
| Direktor Lichtbogen | 126 |
| Doppellichlbogenschweissen | 19 |
| Dreh- und Schwenkvorrichtung | 164 |
| Drehvorrichtung | 163 |
| Druckschweissen | 48 |
| Durchlaufende Naht | 71 |
| Düse | 148 |
| Eckstos | 59 |
| Eckverbindung | 59 |
| E-Handschweissen | 16 |
| EHV-Schweissen | 26 |
| Einbrand | 122 |
| Einbrandfehler | 196 |
| Einbrandkerbe | 201 |
| Einbrandtiefe | 116 |
| Eingeschnürter Lichbogen | 125 |
| Eingetragenes Schweissgut | 120 |
| Emrichtungschweissen | 99 |
| Einspannlänge | 134 |
| Elektrodendraht | 173 |
| Elektrodenhalter | 149 |
| Elektrodenmantel | 180 |
| Elektrodenumhüllung | 180 |
| Elektrodenstrahlschweissen | 30 |
| Elektroschlackeschweissen | 29 |
| Ersatzgas | 161 |
| ES-Schweissen | 29 |
| Explosionschweissen | 45 |
| Fallinahtschweissen | 10 |
| Feste Badsicherung | 169 |
| Feuerschweissen | 49 |
| Flussmittel | 182 |
| Fugenvorbereilung | 110 |
| Gaseinschluss | 194 |
| Gaspore | 194 |
| Gaspressschweissen | 52 |
| Gasschmelzschweissen | 32 |
| Gasschweissen | 32 |
| Gegennaht | 76 |
| Grandwerkstoft | 115 |
| Halbautomat für Lichtbogenschweissen | 143 |
| Hammerschweissen | 50 |
| Handlichtbogenschweissen | 16 |
| Handschweissen | 2 |
| Harte Zwischenlage | 9 |
| Heftnaht | 77 |
| Hochfrequenzschweissen | 44 |
| Impulslichtbogenschweissen | 5 |
| Indirekter Lichtbogen | 127 |
| Infestigle Zone | 92 |
| Injektorschweissbrenner | 155 |
| Kaltpressschweissen | 55 |
| Kaltschweissen | 55 |
| Kaltschweisstelle | 196 |
| Kantapparat | 166 |
| Kantenabschrägung | 111 |
| Kantenversatz | 203 |
| Kantenvorbereitung | 110 |
| Kanter | 166 |
| Kaskadeuschweissung | 97 |
| Kehlnaht | 67 |
| Kehlnahtdicke | 84 |
| Konkavität der Kehlnaht | 83 |
| Konkavität der Nahtwurzel | 192 |
| Kontakt-und Führungsrohr | 145 |
| Krater | 19 |
| Kupfer-Schweisspulver-Unterlage | 171 |
| Lage | 80 |
| Längsriss | 187 |
| Laserschweissen | 31 |
| Laserstrahlschweissen | 31 |
| Lichtbogenhandschweissen | 16 |
| Lichtbogenschweissautomat | 142 |
| Lichtbogenschweissbrenner | 147 |
| Lichtbogenschweissen | 7 |
| Lichtbogenschweissen mit abschmelzender Elektrode | 8 |
| Licbthogenschweissen unter Wasser | 14 |
| Lichtbogenschweissen mit vibrierender Elektrode | 25 |
| Lichtbogenschweissen von Hand | 16 |
| Lichtbogenpunktschweissen | 24 |
| Lokale Verfestigung | 93 |
| Lunker | 191 |
| Magnet-Impuls Schweissen | 46 |
| Magnetische Blaswirkung | 130 |
| Manuelles Lichtbogenschweissen | 16 |
| Manuelles Schweissen | 2 |
| Maschinelles Schweissen | 3 |
| Mechanische Inhomogenität | 89 |
| Mechanische Schweissausrüstungen | 162 |
| Mechanisiertes Lichtbogenschweissen | 17 |
| Mehrdrahlschweissen | 3 |
| Mehrfachlichtbogenschweissen | 22 |
| Mehriachlichlbogenschweissen | 20 |
| Mehrlagennaht | 75 |
| Melallspritzer | 20 |
| Mikroriss | 190 |
| Minuspoluing | 128 |
| Montageschweissung | 78 |
| Nahtbreite | 88 |
| Nahtformfaktor | 87 |
| Nahthöhe | 84 |
| Nahtschenkel | 86 |
| Nahtschweissen | 42 |
| Nahtüberhöhung | 82 |
| Nahtvorbereitung | 110 |
| Nahtwurzel | 81 |
| Nichlabschmelzende Elektrode | 177 |
| Nichtübertragener Lichtbogen | 127 |
| Niederdruckschweissbrenner | 155 |
| Normale Polung | 128 |
| Oberflache oxydation | 200 |
| Öffnungswinkel | 114 |
| Öxydierende Flamme | 157 |
| Pilgerschrittschweissen | 95 |
| Plasmaschweissen | 28 |
| Pluspolung | 129 |
| Porengang | 193 |
| Porenzeile | 195 |
| Pressschweissen | 48 |
| Presstumpfschweissen | 39 |
| Pulver | 182 |
| Pulver für Lichtbogenschweissen | 183 |
| Pulverdraht | 176 |
| Pulverkissen | 170 |
| Pulverzufuhr- und-absaugvorrichtung | 168 |
| Punktschweissen | 40 |
| Punktschweissung | 68 |
| Querriss | 188 |
| Rechnerische Nahtdicke | 85 |
| Reibschweissen | 47 |
| Reines Schweissgut | 120 |
| Relativer Schweissgutverlust | 138 |
| Riss | 186 |
| Röhrchendraht | 176 |
| Rollen-Drehvorrichtung | 165 |
| Rollennahtschweissen | 42 |
| Rollennahtschweissen von Stumpfstössen | 43 |
| Rollennaht-Widerstandsschweissen | 42 |
| Saugschwessbrenner | 155 |
| Schenkekläuge | 86 |
| Schlackeeinschluss | 198 |
| Schmeizpulver | 184 |
| Schmeizschweissen | 5 |
| Schrägautwärtsschweissen | 104 |
| Schutzgaslichtbogenschweissen | 11 |
| Schutzgasschweissen | 11 |
| Schutzgaszufuhr von Rückseite der Naht | 109 |
| Schwehrkraftschweissen | 27 |
| Sschweissagregat | 152 |
| Schweissanlage | 141 |
| Schweissbad | 117 |
| Schweissbarkeit | 135 |
| Schweissbrenner | 154 |
| Schweissbrenner оhnе Injektor | 156 |
| Schweissdraht | 172 |
| Schweisseinheit | 64 |
| Schweissen | 1 |
| Schweissen in konlrolierter Atmosphäre | 56 |
| Schweissen in Zwangsposition | 108 |
| Schweissen mit abschmelzender Elektrode | 8 |
| Schweissen mit Doppelelektrode | 21 |
| Schweissen mit Druck | 34 |
| Schweissen mit liegen der Elektrode | 26 |
| Schweissen mit Mehrfachelektrode | 22 |
| Schweissen mit nichtabschmelzender Elektrode | 9 |
| Schweissen Pulverzugabe | 23 |
| Schweissen mit schleppender Brennerstellung | 106 |
| Schweissen mit stechender Brennerstellung | 105 |
| Schweissen mit Zwillingselektrode | 21 |
| Schweissen ohne Unterlage | 107 |
| Schweissgang | 98 |
| Schweissgenerator | 151 |
| Schweissgleichrichter | 150 |
| Schweissgrat | 132 |
| Schweissgut | 121 |
| Schweisskonstruktion | 63 |
| Schweisskopf | 144 |
| Schweisslinse | 70 |
| Schweissnaht | 65 |
| Schweissplatz (mit Ausrüstungen) | 140 |
| Schweisspulver | 182 |
| Schweisspunkt | 69 |
| Schweissraupe | 79 |
| Schweissrichtung | 94 |
| Schweissteil | 64 |
| Schweisstraktor | 146 |
| Schweisstromquellen | 151 |
| Schweissumformer | 153 |
| Schweissverbindung | 57 |
| Schweisszusatzdraht | 174 |
| Selbstschutzdraht | 175 |
| Sinterpulver für UP-Schweissen | 185 |
| Spalt | 114a |
| Spaltbreite | 114a |
| Spannvorrichtung | 167 |
| Speisequelle | 51 |
| Sprengschweissen | 45 |
| Spritzer | 199 |
| Stauchen | 131 |
| Stauchung | 131 |
| Stegabstand | 114a |
| Stegflanke | 112 |
| Stirnstoss | 62 |
| Stossnaht | 66 |
| Streckenenergie | 139 |
| Stumpfnaht | 66 |
| Stumptschweissverbindung | 58 |
| Stumpfstoss | 58 |
| Symmetrisch unterbrochene Naht | 73 |
| Thermitschweissen | 33 |
| T-Stoss | 61 |
| T-Verbindung | 61 |
| Überiappstoss | 60 |
| Überiappstossverbindung | 60 |
| Ultraschallschweissen | 54 |
| Umgekehrte Polung | 129 |
| Umhüllte Eleklrode | 179 |
| Umhüllungsmassebeiwert | 181 |
| Unterbrochene Naht | 72 |
| Unterbrochene versetzte Naht | 74 |
| Unterpulverlichtbogenschweissen | 10 |
| Unterpulverschweissen | 10 |
| Unterschienenschweissen | 26 |
| Unterwasserschweissen | 14 |
| UP-Schweissen | 10 |
| Verbannte Schweissnaht | 197 |
| Verzweigter Riss | 189 |
| Vollautomatisches Schweissen | 4 |
| Walzschweissen | 51 |
| Wärmeeinflusszone | 124 |
| Wassser-Elektrolyse Generator | 160 |
| Weiche Zwischenlage | 90 |
| Widerstandsschweissen | 36 |
| Widerstandsstumpfschweissen | 37 |
| Wulst | 202 |
| Wurzel | 81 |
| Zusammcnschmeizzone | 123 |
| Zusatzmetall | 119 |
| Znsatzwerkstoff | 119 |
| Znsatztdralit | 174 |
| Zweielektrodenschweissen | 21 |
| Zweilichthogenschweissen | 19 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Acetylene generator | 159 |
| --- | --- |
| Air gap | 114а |
| Arc spot welding | 24 |
| Arc welding | 7 |
| Arc welding flux | 183 |
| Arc welding torch | 147 |
| Argon-arc welding | 12 |
| Automatic arc welding | 18 |
| Automatic arc welding machine | 142 |
| Automatic welding | 4 |
| Backing bar | 169 |
| Back-step sequence | 95 |
| Back-step welding | 95 |
| Base metal | 115 |
| Bead | 79 |
| Bevel angle | 113 |
| Block sequence | 96 |
| Blowhole | 194 |
| Blowpipe without injector | 156 |
| Branched crack | 189 |
| Building-up welding | 6 |
| Butt joint | 58 |
| Butt-seam welding | 43 |
| Butt weld | 66 |
| Burn-off loss | 133 |
| Burn-out | 133 |
| Burn-out loss | 133 |
| Burn-through | 197 |
| Carburizing flame | 158 |
| Cascade welding | 97 |
| Ceramic agglomerated flux | 185 |
| Chain intermittent fillet weld | 73 |
| Chain intermittent weld | 73 |
| Changing gas | 161 |
| Coated electrode | 179 |
| Coating mass factor | 181 |
| CO2-welding | 13 |
| Cold pressure welding | 55 |
| Cold welding | 55 |
| Combined copper-flux backing | 171 |
| Complete fusion | 122 |
| Constricted arc | 125 |
| Consumable electrode | 178 |
| Consumable electrode arc welding | 8 |
| Continuous weld | 71 |
| Corner joint | 59 |
| Covered eleclrode | 179 |
| Crack | 186 |
| Crater | 118 |
| Deposited metal | 120 |
| Depth of penetration | 116 |
| Design throat thickness | 85 |
| Diffusion welding | 53 |
| Direction of welding | 94 |
| Downhill welding | 101 |
| Downward welding (in the inclined position) | 103 |
| Driving roller device | 165 |
| EHV welding | 26 |
| Edge bevelling | 111 |
| Edge displacement | 203 |
| Edge joint | 62 |
| Edge preparation | 110 |
| Electrode coating | 180 |
| Electrode holder | 149 |
| Electrode wire | 173 |
| Electron beam welding | 30 |
| Eleclroslag welding | 29 |
| Explosion welding | 45 |
| Filler metal | 119 |
| Filler wire | 174 |
| Fillet weld | 59, 67 |
| Fillet weld concavity | 83 |
| Fillet weld leg | 86 |
| Fillet weld throat thickness | 84 |
| Firecracker welding | 26 |
| Fixed molten pool support | 169 |
| Fixture | 167 |
| Flange joint | 62 |
| Flash | 132 |
| Flash butt welding | 38 |
| Flux apparatus | 168 |
| Flux backing | 170 |
| Flux cored electrode (wire) | 176 |
| Flux cushion | 170 |
| Forge welding | 50 |
| Friction welding | 47 |
| Fused flux | 184 |
| Fusion coefficient | 136 |
| Fusion welding | 5 |
| Fusion zone | 123 |
| Gap | 114а |
| Gas pore | 194 |
| Gas-shielded arc welding | 11 |
| Gas torch | 154 |
| Gas welding | 32 |
| Gravity welding | 27 |
| Groove angle | 114 |
| Hammer welding | 50 |
| Hand arc welding | 16 |
| Hand welding | 2 |
| Hard interlayer | 91 |
| Heat affected zone | 124 |
| Heat input | 139 |
| High frequency welding | 44 |
| Initial extension | 134 |
| Injector blowpipe | 155 |
| Injector torch | 155 |
| Intermittent weld | 72 |
| Interrupted weld | 72 |
| Jig | 167 |
| Lack of fusion | 196 |
| Lap joint | 60 |
| Laser beam welding | 31 |
| Laser welding | 31 |
| Layer | 80 |
| Linear porosity | 195 |
| Local strengthening | 93 |
| Longitudinal crack | 197 |
| Low-pressure torch (blowpipe) | 155 |
| Magnetic arc blow | 130 |
| Magnetic-pulse welding | 46 |
| MAG-welding | 8 |
| Manipulator | 163 |
| Manual arc welding | 16 |
| Manual welding | 2 |
| Machinery for welding | 162 |
| Mechanical heterogeneity | 89 |
| Mechanized arc welding | 17 |
| Mechanized welding | 3 |
| Metal deposit factor | 137 |
| Micro-crack | 190 |
| MIG-welding | 8 |
| Multi-arc welding | 20 |
| Multi-electrode welding | 22 |
| Multi-pass weld | 75 |
| Multi-run weld | 75 |
| Non-consumable electrode | 177 |
| Non-cunsumable electrode arc welding | 9 |
| Non transferred arc | 127 |
| Nozzle | 145 |
| One direction welding | 99 |
| Orbital welding | 108 |
| Overlap | 202 |
| Overlap joint | 60 |
| Overlaying | 6 |
| Oxidizing flame | 157 |
| Parent metal | 115 |
| Pass | 98 |
| Plasma-arc welding | 28 |
| Point welding | 41 |
| Position pipe-welding | 108 |
| Pressure gas welding | 52 |
| Pressure welding | 48 |
| Pressure welding torch | 156 |
| Pressure welding with furnace heating | 49 |
| Projection welding | 41 |
| Pulsed arc welding | 15 |
| Relative loss jf filler metal during deposition | 138 |
| Resistance welding | 36 |
| Resistance butt welding | 37, 39 |
| Resistance-seam welding | 42 |
| Resistance-spot welding | 40 |
| Reversed polarity | 129 |
| Roll welding | 51 |
| Root concavity | 192 |
| Root face | 112 |
| Root opening | 114а |
| Run | 98 |
| Sealing bead | 75 |
| Seam welding | 42 |
| Self-shielding wire | 175 |
| Semi-automatic arc welding machine | 143 |
| Semi-submerged arc welding | 23 |
| Shrinkage cavity | 191 |
| Site weld | 78 |
| Skip welding | 100 |
| Slag inclusion | 198 |
| Soft interlayer | 90 |
| Spatters | 199 |
| Sport weld | 68 |
| Sport weld nugget | 70 |
| Staggered intermittent weld | 74 |
| Step-back welding | 95 |
| Straight polarity | 128 |
| Submerged arc welding | 10 |
| Surface oxidation | 200 |
| Surfacing | 6 |
| Tack weld | 77 |
| T-joint | 61 |
| Tee joint | 61 |
| Thermit welding | 33 |
| TIG-welding | 9 |
| Transferred arc | 126 |
| Transverse crack | 188 |
| Twin-arc welding | 19 |
| Two-electrode welding | 21 |
| Ultrasonic welding | 54 |
| Undercut | 201 |
| Underwater arc welding | 14 |
| Uninterrupted weld | 71 |
| Uphill welding | 102 |
| Upset metal | 132 |
| Upsetting | 131 |
| Upset welding | 39 |
| Upward welding (in the inclined position) | 104 |
| Versatile welding rotator | 164 |
| Vibrating electrode arc welding | 25 |
| Water electrolytic generator | 160 |
| Weakened zone | 92 |
| Weld | 65 |
| Weldability | 135 |
| Weld bead | 79 |
| Weld convexity | 82 |
| Welded assembly | 64 |
| Welded structure | 63 |
| Welded joint | 57 |
| Weld geometry factor | 87 |
| Welling | 1 |
| Welding bath | 117 |
| Welding converter | 153 |
| Welding flux | 182 |
| Welding generator | 151 |
| Welding head | 144 |
| Welding machine | 141 |
| Welding on with pressure | 35 |
| Welding pool | 117 |
| Welding puddle | 117 |
| Welding rectifier | 150 |
| Welding set | 152 |
| Welding station | 140 |
| Welding tilter | 166 |
| Welding torch nuzzle | 148 |
| Welding tractor | 146 |
| Welding under controlled atmosphere | 56 |
| Welding wire | 172 |
| Welding with electrode inclined under acute angle | 105 |
| Welding with electrode inclined under obtuse angle | 106 |
| Welding without backing | 107 |
| Welding with pressure | 34 |
| Weld metal | 121 |
| Weld nugget | 70 |
| Weld point | 69 |
| Weld reinforcement | 82 |
| Weld root | 81 |
| Weld root gas shielding | 109 |
| Weld shape factor | 87 |
| Weld spot | 69 |
| Weld width | 88 |
| Worm-hole | 193 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| Angle d’ouverture | 114 |
| --- | --- |
| Angle du chanfrein (de chanfreinage) | 113 |
| Arc contracté | 125 |
| Arc étranglé | 125 |
| Arc non transféré | 127 |
| Arc transféré | 126 |
| Assemblage à recouvrement | 60 |
| Assemblage en bout | 58 |
| Assemblage en Т | 61 |
| Assemblage soudé | 57, 64 |
| Bain de fusion | 117 |
| Bain de soudage | 117 |
| Bavure | 132 |
| Buse | 145 |
| Buse de chalumeau (de torche) | 148 |
| Caniveau | 201 |
| Chaîne des pores | 195 |
| Chalumeau à basse pression | 155 |
| Chalumeau à gas | 154 |
| Chalumeau à haute pression | 156 |
| Chalumeau à injecteur | 155 |
| Chalumeau (torche) de soudage à l’arc | 147 |
| Chalumeau sans injecteur | 156 |
| Chanfrein | 111 |
| Chanfreinage | 110 |
| Coefficient de dépôt (déposition) | 137 |
| Coefficient de fusion | 136 |
| Coefficient de perte en métal | 138 |
| Concavité de la racine (de la soudure) | 192 |
| Concnvité de la soudure | 83 |
| Construction soudée | 63 |
| Convertisseur de soudage | 153 |
| Cordon | 79 |
| Cordon à l’envers | 76 |
| Cordon support | 76 |
| Côte de la soudure d’angle | 86 |
| Couche | 80 |
| Couche intermédiaire douce | 90 |
| Couche intermédiaire dure | 91 |
| Cratére | 118 |
| Culbuteur de soudage | 166 |
| Débordement | 202 |
| Dénivellation des bords | 203 |
| Déposition | 6 |
| Direction de la soudure | 94 |
| Dispositif d’amenée de flux | 168 |
| Diapositif de fixation | 167 |
| Eclaboussures | 199 |
| Ecartment des bords | 114a |
| Electrode consumable | 178 |
| Electrode eurobée | 179 |
| Electrode non consumable | 177 |
| Energie absorbée par unité de longueur | 139 |
| Enrobage de l’electrode | 190 |
| Ensemble soudé | 64 |
| Epaisseur à clin | 84 |
| Epaisseur d’une soudure en angle | 84 |
| Epaisseur nominale de la soudure | 85 |
| Equipement méchanique de soudage | 162 |
| Facteur de masse du revêtement | 181 |
| Facteur géométrique de la soudure | 87 |
| Fil (baguette) à souder | 172 |
| Fil d’apport (dc soudure) | 174 |
| Fil-électrode | 173 |
| Fil-électrode autoprotège | 175 |
| Fil fourré | 176 |
| Fil pour soudage | 172 |
| Fissure | 186 |
| Fissure longitudinale | 187 |
| Fissure ramifiée | 189 |
| Fissure transvcrsale | 188 |
| Flamme carburante | 158 |
| Flamme oxydante | 157 |
| Flux aggloméré | 185 |
| Flux céramique | 185 |
| Flux de soudage | 182 |
| Flux fondu en poudre | 184 |
| Flux pour le soudage à l’arc | 183 |
| Fusion compléte | 122 |
| Gaz de remplacement | 161 |
| Générateur d’acetylène | 159 |
| Générateur d’électrolyse aqueuse | 160 |
| Générateur de soudage | 151 |
| Groupe électrogène de soudage | 152 |
| Hétérogénéité mécanique | 89 |
| Inclusion du laitier | 198 |
| Joint à bords relevées | 62 |
| Joint à recouvrement | 60 |
| Joint d’angle | 59 |
| Joint des plaques juxtaposées | 62 |
| Joint en bout | 58 |
| Joint en Т | 61 |
| Joint soudé | 57 |
| Largeur de la soudure | 88 |
| Latte | 169 |
| Latte en cuivre et en flux | 171 |
| Lentille de soudare | 70 |
| Longueur bors-mors | 134 |
| Machine à souder | 141 |
| Machine automatique de soudage à l’arc | 142 |
| Machine semi-automatique de soudage à l’arc | 143 |
| Manipulateur à rouleaux | 165 |
| Manipulateur de soudage | 163 |
| Manipulateur universel de soudage | 164 |
| Manque de pénétration | 196 |
| Méplat | 112 |
| Métal d’apport | 119 |
| Métal de base | 115 |
| Métal de la soudure | 121 |
| Métal déposé | 120 |
| Métal refoulé | 132 |
| Microfissure | 190 |
| Monture | 167 |
| Morsure | 201 |
| Noyau de soudure | 70 |
| Oxydation superficielle | 200 |
| Passe | 98 |
| Perte de soudure | 133 |
| Point de soudure | 69 |
| Poirt soudé | 69 |
| Polarité inverse (négative) | 129 |
| Polarité normale (directe) | 128 |
| Porosité de la soudure | 194 |
| Porte-électrode | 149 |
| Positionneur | 163 |
| Poste de soudage | 140 |
| Preparation des bords | 110 |
| Procédé argonarc | 12 |
| Profondeur de pénération | 116 |
| Protection par gaz de la racine de soudure | 109 |
| Racine de la soudure | 81 |
| Raffermissement locale | 93 |
| Rechargement | 6 |
| Rechargement aver pression | 35 |
| Redresseur de soudage | 150 |
| Réfoulement | 131 |
| Retassure | 191 |
| Revétement d’électrode | 180 |
| Sens de la soudure | 94 |
| Soudabilité | 135 |
| Soudage | 1 |
| Soudage à arcs multiples | 20 |
| Soudage à courant pulsé | 15 |
| Soudage à deux arcs | 19 |
| Soudage à deux électrodes | 21 |
| Soudage à double arc | 19 |
| Soudage à froid | 55 |
| Soudnge à haute frequence | 44 |
| Soudage à la flamme | 32 |
| Soudage à la forge | 50 |
| Soudage à la molette | 42 |
| Soudage à la molette par écrasement | 43 |
| Soudage à la l’arc | 7 |
| Soudage à l’arc avec électrode consumable | 8 |
| Soudage à l’arc avec électrode non consumable | 9 |
| Soudage à l’arc avec électrode vibratoire | 25 |
| Soudnge à l’arc manuel | 16 |
| Soudage à l’arc sous argon | 12 |
| Soudage à l’arc sous flux solide | 10 |
| Soudage a l’arc sous l’eau | 14 |
| Soudage à l’arc sous protection gazeuse | 11 |
| Soudage à l’argonarc | 12 |
| Soudage aluminothermique | 33 |
| Soudage à pas de pélerin | 95 |
| Soudage ascendant | 102 |
| Soudage au galet | 42 |
| Soudage au galet par écrasiement | 43 |
| Soudage au laser | 31 |
| Soudage au plasma | 28 |
| Soudage au plasma d’arc (à l’arc plasma) | 28 |
| Soudage autogéne | 32 |
| Soudage autogéne par pression | 52 |
| Soudage automatique | 4 |
| Soudage automatique à l’arc | 18 |
| Soudage aux galets | 51 |
| Soudage avec addition de flux | 23 |
| Soudage avec électrode couchée | 26 |
| Soudage avec électrode inclinée en arrière | 106 |
| Soudagie avec électrode inclinee en avant | 105 |
| Soudage avec électrodes multiples | 22 |
| Soudage avec pression | 34 |
| Soudage CO2 | 13 |
| Soudage dans un sens | 99 |
| Soudage descendant | 101 |
| Soudage descendant (en position inclinée) | 103 |
| Soudage des joints fixes | 108 |
| Soudage électroslag | 29 |
| Soudage en atmosphère contrôlée | 56 |
| Soudage en bout par résistance | 37, 39 |
| Soudage en cascade | 97 |
| Soudage fractionné | 100 |
| Soudage MAG | 8 |
| Soudage manuel | 2 |
| Soudage mécanisé | 3 |
| Soudage mécanisé à l’arc | 17 |
| Soudage MIG | 8 |
| Soudage montant | 102 |
| Soudage montant (en position inclinée) | 104 |
| Sondage orbital | 108 |
| Soudage par blocs successifs | 96 |
| Soudage par bombardement électronique | 30 |
| Soudage par bossagrs | 41 |
| Soudage par diffusion | 53 |
| Soudage par étincelage | 38 |
| Soudage par faisceau d’électrons | 30 |
| Soudage par faisceau laser | 31 |
| Soudage pur forgeage | 50 |
| Soudage par friction | 47 |
| Soudage par fusion | 5 |
| Soudage par gradin inverse | 96 |
| Soudage par gravité | 27 |
| Soudage par explosion | 45 |
| Soudage par impulsions | 15 |
| Soudage par points | 40 |
| Soudage par points a l’arc | 24 |
| Soudane par pression | 48 |
| Soudane par pression au four | 49 |
| Soudage par pulsations magnétiques | 46 |
| Soudage par résistance | 36 |
| Soudage par résistance à la molette | 42 |
| Soudage par ultrasons | 54 |
| Soudage sans support | 107 |
| Soudage sous laitier électroconducteur | 29 |
| Soudage TIG | 9 |
| Soudure | 57, 65 |
| Soudure à couches multiples | 75 |
| Soudure à plusicurs couches | 75 |
| Soudure bout à bout | 66 |
| Soudure brûlée | 197 |
| Soudure continue | 71 |
| Soudure d’angle | 67 |
| Soudure de montage | 78 |
| Soudure de pointage | 77 |
| Soudure discontinue | 72 |
| Soudure discontinue alterhée | 74 |
| Soudure discontinue symmétrique | 73 |
| Soudure en bout | 66 |
| Soudure en corniche | 59 |
| Soudure en plusieurs passes | 75 |
| Soudure intermittente | 72 |
| Soudure par points | 68 |
| Soufflage magnetique | 130 |
| Soufflure vermiculare | 193 |
| Support | 169 |
| Support de flux | 170 |
| Surépaisseur de la soudure | 82 |
| Talon | 112 |
| Tête de soudage | 144 |
| Tracteur de soudage à l’arc | 146 |
| Zone affaiblie | 92 |
| Zone de liaison | 123 |
| Zone influencée thermiquement | 124 |
| Zone thermiquement aftectée | 124 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).