ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАРКА, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПАЙКА, ПАЙКОСВАРКА МЕТАЛЛОВ

ПЕРЕЧЕНЬ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ

ГОСТ 29297-92

(ИСО 4063-90)

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР

| СВАРКА, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПАЙКА, ПАЙКОСВАРКА МЕТАЛЛОВ Перечень и условные обозначения процессов Welding, brazing, soldering and braze welding of metals. Nomenclature and reference numbers of processes | ГОСТ 29297-92 (ИСО 4063-90) |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.93

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает перечень и условные обозначения процессов сварки, высокотемпературной и низкотемпературной пайки и пайкосварки.

Каждый процесс имеет свое условное цифровое обозначение (индекс). Этот индекс используют в условных обозначениях сварных швов на чертежах и в другой технической документации.

Определения основных процессов сварки содержатся в ГОСТ 2601, основных процессов пайки - в ГОСТ 17325.

Дополнения, отражающие потребности народного хозяйства, набраны курсивом.

# 2. ССЫЛКИ

ГОСТ 2601 «Сварка металлов. Термины и определения основных понятий».

ГОСТ 17325 «Пайка и лужение. Основные термины, и определения».

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ

Термины с указанием USA употребляются в США.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

| 0 Сварка плавлением | 0 Fusion welding |
| --- | --- |
| 1 Дуговая сварка | 1 Arc welding |
| 101 Дуговая сварка плавящимся электродом | 101 Metal-arc welding |
| 11 Дуговая сварка плавящимся электродом без газовой защиты | 11 Metal-arc welding without gas protection |
| 111 Дуговая сварка плавящимся покрытым электродом | 111 Metal-arc welding with covered electrode; (manuel metal-arc welding); shielded metal-arc welding (USA) |
| 112 Сварка наклонным электродом | 112 Gravity arc welding with covered electrode |
| 113 Дуговая сварка голой проволокой (без дополнительной защиты) | 113 Bare wire metal arc welding; bare metal-arc welding (USA) |
| 114 Дуговая сварка порошковой проволокой без газовой защиты | 114 Flux-cored wire metal-arc welding without gas shield, flux-cored arc welding (without gas shield) (USA) |
| 115 Дуговая сварка электродной проволокой с покрытием | 115 Coaled wire metal-arc welding |
| 118 Сварка лежачим электродом | 118 Firecracker welding |
| 12 Дуговая сварка под флюсом | 12 Submerged arc welding |
| 121 Дуговая сварка под флюсом проволочным электродом | 121 Submerged arc welding with wire electrode |
| 122 Дуговая сварка под флюсом ленточным электродом | 122 Submerged arc welding with strip electrode |
| 13 Дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом | 13 Gas-shielded metal-arc welding; gas metal-arc welding (USA) |
| 131 Дуговая сварка в инертном газе плавящимся электродом | 131 Metal-arc inert gas welding; MIG welding |
| 135 Дуговая сварка в активном газе плавящимся электродом | 135 Metal-arc active gas welding; MAG welding |
| 136 Дуговая сварка в активном газе порошковой проволокой | 136 Flux cored wire metal-arc welding with active gas shield; flux-cored arc welding (with active gas shield) (USA) |
| 137 Дуговая сварка в инертном газе порошковой проволокой | 137 Flux-cored wire metal-arc welding with inert gas shield; flux-cored arc welding (with inert gas shield) (USA) |
| 14 Дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом | 14 Gas-shielded welding with non-consumable electrode |
| 141 Дуговая сварка в инертном газе вольфрамовым электродом | 141 Tungsten inert gas arc welding; TIG welding; gas tungsten arc welding (USA) |
| 149 Атомно-водородная сварка | 149 Atomic-hydrogen welding |
| 15 Плазменная сварка | 15 Plasma arc welding |
| 151 Плазменная сварка в инертном газе | 151 Plasma MIG welding |
| 18 Прочие процессы дуговой сварки | 18 Other arc welding processes |
| 181 Дуговая сварка угольным электродом | 181 Carbon-arc welding |
| 185 Сварка дугой, приводимой в движение магнитным полем | 185 Magnetically impelled arc butt welding |
| 2 Контактная сварка | 2 Resistance welding |
| 21 Точечная контактная сварка | 21 Spot welding; resistance spot welding (USA) |
| 22 Шовная контактная сварка | 22 Seam welding; resistance seam welding (USA) |
| 221 Шовная сварка внахлестку | 221 Lap seam welding |
| 222 Шовная сварка с раздавливанием кромок | 222 Mash seam welding |
| 225 Шовная сварка с накладками | 225 Seam welding with strip |
| 23 Рельефная сварка | 23 Resistance projection welding;; projection welding (USA) |
| 24 Стыковая сварка оплавлением | 24 Flash welding |
| 25 Стыковая сварка сопротивлением | 25 Resistance butt welding; upset welding (USA) |
| 29 Прочие процессы контактной сварки | 29 Other resistance welding processes- |
| 291 Высокочастотная сварка | 291 High-frequency resistance welding; HF resistance welding; high-frequency seam welding (USA); high-freguency upset welding (USA) |
| 3 Газовая сварка | 3 Gas welding; fuel gas welding (USA) |
| 31 Газокислородная сварка | 31 Oxy-fuel gas welding |
| 311 Ацетиленокислородная сварка | 311 Oxy-acetylene welding |
| 312 Пропанокислородная сварка | 312 Oxy-propane welding |
| 313 Водороднокислородная сварка | 313 Oxy-hydrogen welding |
| 32 Газовоздушная сварка | 32 Air-fuel gas welding |
| 321 Ацетиленовоздушная сварка | 321 Air-acetylene welding |
| 322 Пропановоздушная сварка | 322 Air-propane welding |
| 4 Сварка давлением | 4 Pressure welding |
| 41 Ультразвуковая сварка | 41 Ultrasonic welding |
| 42 Сварка трением | 42 Friction welding |
| 43 Кузнечная сварка | 43 Forge welding |
| 44 Сварка с применением мощных источников механической энергии | 44 Welding by high mechanical energy |
| 441 Сварка взрывом | 441 Explosive welding; explosion welding (USA) |
| 45 Диффузионная сварка | 45 Diffusion welding |
| 47 Газопрессовая сварка | 47 Cas pressure welding; pressure-gas welding (USA) |
| 48 Холодная сварка | 48 Cold pressure welding; cold welding (USA) |
| 7 Прочие процессы сварки | 7 Other welding processes |
| 71 Термитная сварка | 71 Alumino-thermic welding; thermic-welding (USA) |
| 72 Электрошлаковая сварка | 72 Electro-slag welding |
| 73 Дуговая сварка с принудительным формированием и газовой защитой | 73 Electro-gas welding |
| 74 Индукционная сварка | 74 Induction welding |
| 75 Световая сварка | 75 Light radiation welding |
| 751 Лазерная сварка | 751 Laser beam welding |
| 752 Сварка световым излучением дуги | 752 Arc image welding |
| 753 Сварка инфракрасным излучением | 753 Infrared welding |
| 76 Электронно-лучевая сварка | 76 Electron beam welding |
| 77 Ударная сварка | 77 Percussion welding |
| 78 Приварка шпилек (стержней) | 78 Stud welding |
| 781 Дуговая приварка шпилек | 781 Arc stud welding; stud arc welding (USA) |
| 782 Контактная приварка шпилек | 782 Resistance stud welding |
| 9 Высокотемпературная и низкотемпературная пайка и пайко-сварка | 9 Brazing, soldering and braze welding |
| 91 Высокотемпературная пайка | 91 Brazing |
| 911 Высокотемпературная пайка инфракрасным излучением | 911 Infrared brazing |
| 912 Высокотемпературная газопламенная пайка | 912 Flame brazing; torch brazing (USA) |
| 913 Высокотемпературная пайка в печи | 913 Furnace brazing |
| 914 Высокотемпературная пайка погружением в расплавленный припой | 914 Dip brazing |
| 915 Высокотемпературная пайка погружением в расплавленную соль | 915 Salt-bath brazing; molten chemical-bath dip brazing (USA) |
| 916 Высокотемпературная индукционная пайка | 916 Induction brazing |
| 917 Высокотемпературная ультразвуковая пайка | 917 Ultrasonic brazing |
| 918 Высокотемпературная пайка электросопротивлением | 918 Resistance brazing |
| 919 Высокотемпературная диффузионная пайка | 919 Diffusion brazing |
| 923 Высокотемпературная пайка трением | 923 Friction brazing |
| 924 Высокотемпературная пайка в вакууме | 924 Vacuum brazing |
| 93 Прочие процессы высокотемпературной пайки | 93 Other brazing processes |
| 94 Низкотемпературная пайка | 94 Soldering |
| 941 Низкотемпературная пайка инфракрасным излучением | 941 Infrared soldering |
| 942 Низкотемпературная газопламенная пайка | 942 Flame soldering; torch soldering (USA) |
| 943 Низкотемпературная пайка в печи | 943 Furnace soldering |
| 944 Низкотемпературная пайка погружением в расплавленный припой | 944 Dip soldering |
| 945 Низкотемпературная пайка погружением в расплавленную соль | 945 Salt-bath soldering |
| 946 Низкотемпературная индукционная пайка | 946 Induction soldering |
| 947 Низкотемпературная ультразвуковая пайка | 947 Ultrasonic soldering |
| 948 Низкотемпературная пайка электросопротивлением | 948 Resistance soldering |
| 949 Низкотемпературная диффузионная пайка | 949 Diffusion soldering |
| 951 Низкотемпературная пайка волной припоя | 951 Wave soldering |
| 952 Пайка паяльником | 952 Soldering with soldering iron |
| 953 Низкотемпературная пайка трением | 953 Abrasion soldering |
| 954 Низкотемпературная пайка в вакууме | 954 Vacuum soldering |
| 956 Низкотемпературная пайка протягиванием через расплавленный припой | 956 Drag soldering |
| 96 Прочие процессы низкотемпературной пайки | 96 Other soldering processes |
| 97 Пайкосварка | 97 Braze welding |
| 971 Газопламенная пайкосварка | 971 Gas braze welding |
| 972 Дуговая пайкосварка | 972 Arc braze welding |

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Атомно-водородная сварка	149

Ацетилено-воздушная сварка	321

Ацетилено-кислородная сварка	311

Водородно-кислородная сварка	313

Высокотемпературная газопламенная пайка	912

Высокотемпературная диффузионная пайка	919

Высокотемпературная индукционная пайка	916

Высокотемпературная и низкотемпературная пайка и пайкосварка	9

Высокотемпературная пайка	91

Высокотемпературная пайка в вакууме	924

Высокотемпературная пайка в печи	913

Высокотемпературная пайка инфракрасным излучением	911

Высокотемпературная пайка погружением в расплавленный припой	914

Высокотемпературная пайка погружением в расплавленную соль	915

Высокотемпературная пайка трением	923

Высокотемпературная пайка электросопротивлением	918

Высокотемпературная ультразвуковая пайка	917

Высокочастотная сварка	291

Газовая сварка	3

Газовоздушная сварка	32

Газокислородная сварка	31

Газопламенная пайкосварка	971

Газопрессовая сварка	47

Диффузионная сварка	45

Дуговая пайкосварка	972

Дуговая приварка шпилек	781

Дуговая сварка	1

Дуговая сварка в активном газе плавящимся электродом	135

Дуговая сварка в активном газе порошковой проволокой	136

Дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом	14

Дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом	13

Дуговая сварка в инертном газе вольфрамовым электродом	141

Дуговая сварка в инертном газе плавящимся электродом	131

Дуговая сварка в инертном газе порошковой проволокой	137

Дуговая сварка голой проволокой (без дополнительной защиты)	113

Дуговая сварка плавящимся покрытым электродом	111

Дуговая сварка плавящимся электродом	101

Дуговая сварка плавящимся электродом без газовой защиты	11

Дуговая сварка под флюсом	12

Дуговая сварка под флюсом ленточным электродом	122

Дуговая сварка под флюсом проволочным электродом	121

Дуговая сварка порошковой проволокой без газовой защиты	114

Дуговая сварка с принудительным формированием и газовой защитой	73

Дуговая сварка угольным электродом	181

Дуговая сварка электродной проволокой с покрытием	115

Индукционная сварка	74

Контактная приварка шпилек	782

Контактная сварка	2

Кузнечная сварка	43

Лазерная сварка	751

Низкотемпературная газопламенная пайка	942

Низкотемпературная диффузионная пайка	949

Низкотемпературная индукционная пайка	946

Низкотемпературная пайка	94

Низкотемпературная пайка в вакууме	954

Низкотемпературная пайка в печи	943

Низкотемпературная пайка волной припоя	951

Низкотемпературная пайка инфракрасным излучением	941

Низкотемпературная пайка погружением в расплавленный припой	944

Низкотемпературная пайка погружением в расплавленную соль	945

Низкотемпературная пайка протягиванием через расплавленный припой	956

Низкотемпературная пайка трением	953

Низкотемпературная пайка электросопротивлением	948

Низкотемпературная ультразвуковая пайка	947

Пайка паяльником	952

Пайкосварка	97

Плазменная сварка	15

Плазменная сварка в инертном газе	151

Приварка шпилек (стержней)	78

Пропановоздушная сварка	322

Пропанокислородная сварка	312

Прочие процессы высокотемпературной пайки	93

Прочие процессы дуговой сварки	18

Прочие процессы контактной сварки	29

Прочие процессы низкотемпературной пайки	96

Прочие процессы сварки	7

Рельефная сварка	23

Сварка взрывом	441

Сварка давлением	4

Сварка дугой, приводимой в движение магнитным полем	185

Сварка инфракрасным излучением	753

Сварка лежачим электродом	118

Сварка наклонным электродом	112

Сварка плавлением	0

Сварка световым излучением дуги	752

Сварка с применением мощных источников механической энергии	44

Сварка трением	42

Световая сварка	75

Стыковая сварка оплавлением	24

Стыковая сварка сопротивлением	25

Точечная контактная сварка	21

Термитная сварка	71

Ультразвуковая сварка	41

Ударная сварка	77

Холодная сварка	48

Шовная контактная сварка	22

Шовная сварка внахлестку	221

Шовная сварка с накладками	225

Шовная сварка с раздавливанием кромок	222

Электрошлаковая сварка	72

Электронно-лучевая сварка	76

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Abrasion soldering	953

Air-acetylene welding	321

Air-fuel gas welding	32

Air-propane welding	322

Alumino-thermic welding	71

Arc braze welding	972

Arc image welding	752

Arc stud welding	781

Arc welding	1

Atomic-hydrogen welding	149

Bare metal-arc welding (USA)	113

Bare wire metal-arc welding	113

Braze welding	97

Brazing	91

Brazing, soldering and braze welding	9

Carbon-arc welding	181

Coated wire metal-arc welding	115

Cold pressure welding	48

Cold welding (USA)	48

Diffusion blazing	919

Diffusion soldering	949

Diffusion welding	45

Dip brazing	914

Dip soldering	944

Drag soldering	956

Electro-gas welding	73

Electro-slag welding	72

Electron beam welding	76

Explosion welding (USA)	441

Explosive welding	441

Firecracker welding	118

Flame brazing	912

Flame soldering	942

Flash welding	24

Flux-cored arc welding (with active gas shield) (USA)	136

Flux cored arc welding (with inert gas shield) (USA)	137

Flux cored arc welding (without gas shield) (USA)	114

Flux cored wire metal-arc welding with active gas shield	136

Flux-cored wire metal-arc welding with inert gas shield	137

Flux-cored wire metal-arc welding without gas shield 	114

Forge welding 	43

Friction brazing	923

Friction welding 	42

Fuel gas welding (USA) 	3

Furnace brazing 	913

Pinnace soldering	943

Fusion welding 	0

Gas braze welding 	971

Gas metal-arc welding (USA) 	13

Gas pressure welding 	47

Gas-shielded metal-arc welding	13

Gas shielded welding with non-consumable electrode 	14

Gas tungsten arc welding (USA) 	141

Gas welding 	3

Gravity arc welding with covered electrode	112

HF resistance welding	291

High-frequency resistance welding	291

High-frequency seam welding (USA)	291

High-frequency upset welding (USA)	291

Induction brazing	916

Induction soldering	946

Induction welding	74

Infrared brazing	911

Infrared soldering	941

Infrared welding	753

Lap seam welding	221

Laser beam welding	751

Light radiation welding	75

Magnetically impelled arc butt welding	185

MAG welding	135

Manual metal-arc welding	111

Mush seam welding	222

Metal-arc active gas welding	135

Metal-arc inert gas welding	131

Metal-arc welding	101

Metal-arc welding with covered electrode	111

Metal-arc welding without gas protection	11

MIG welding	31

Molten chemical-bath dip brazing (USA)	915

Other arc welding processes	18

Other brazing processes	93

Other resistance welding processes	29

Other soldering processes	96

Other welding processes	7

Oxy-acetylene welding	311

Oxy-fuel gas welding	31

Oxy-hydrogen welding	313

Oxy-propane welding 	312

Percussion welding	77

Plasma arc welding	15

Plasma MIG welding	131

Pressure gas welding (USA) 	47

Pressure welding 	4

Projection welding (USA)	23

Resistance brazing	918

Resistance butt welding	25

resistance projection welding	23

"Resistance seam welding (USA)	22

Resistance soldering	948

Resistance spot welding (USA)	21

Resistance stud welding	782

Resistance welding	2

Salt-bath brazing	915

Salt-bath soldering	915

Seam welding	22

Seam welding with strip	225

Shielded metal-arc welding (USA)	111

Soldering	94

Soldering with soldering iron	952

Spot welding	21

Stud arc welding (USA)	781

Stud welding	78

Submerged arc welding	12

Submerged arc welding with strip electrode	122

Submerged arc welding with wire electrode	121

Thermic welding (USA)	71

TIG welding	141

Torch brazing (USA)	912

Torch soldering (USA)	912

Tungsten inert gas arc welding	141

Ultrasonic brazing	917

Ultrasonic soldering	917

Ultrasonic welding	44

Upset welding (USA)	25

Vacuum brazing	924

Vacuum soldering	954

Wave soldering	951

Welding by high mechanical energy	44

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 72 «Сварка и родственные процессы»

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. М. Лобанов, чл.-корр. АН УССР; Я. М. Юзькив (руководитель темы), канд. техн. наук; Л. Н. Осинская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 06.02.92 № 114

Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта ИСО 4063-90 «Сварка, высокотемпературная пайка, пайка-сварка и низкотемпературная пайка металлов. Перечень процессов для графического изображения на чертежах» с дополнениями, отражающими потребности народного хозяйства

3. Срок проверки - 1997 г.

Периодичность проверки - 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2601-84 | 2 |
| ГОСТ 17325-79 | 2 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения	1

2. Ссылки	1

3. Перечень	1

Алфавитный указатель	4

Алфавитный указатель на английском языке	6